ZARZĄD DRRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU














SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE














D-05.03.05





NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO




















„Roboty nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk.”



































Słupsk, kwiecień 2011r.


Opracowanie wykonano na remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych przy użyciu betonu asfaltowego.


Prace polegały będą na wykonaniu warstw bitumicznych z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 zgodnie z przedmiarem robót.


Warstwa ścieralna 0/12.8


Warstwa profilowa  0/16








SPIS TREŚCI





  


�
� TOC ��


�



�



�



�



�



�



�



�



�



�



�



�









NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKR?TY





			OST	- og?ne specyfikacje techniczne


			SST	- szczegółowe specyfikacje techniczne


			IBDiM	- Instytut Badawczy Dr? i Most?


			CZDP	- Centralny Zarząd Dr? Publicznych





�
1. WSTĘP


1.1. Przedmiot OST


	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.


1.2. Zakres stosowania OST


	Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.


	Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu rob? na drogach wojewódzkich powiatowych i gminnych.


1.3. Zakres robót objętych OST


	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].


	Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dr? o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg Ęatalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych                        i półsztywnych IBDiM - 1997 [12] wg poniższego zestawienia:





Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych


100 kN/pas/dobęKR1? 12KR2od 13 do 70KR3  od 71 do 335KR4  od 336 do 1000KR5od 1001 do 2000KR6> 20001.4. Określenia podstawowe


1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.


1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.


1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona.


1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiał? mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.


1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.


1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.


1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.


1.4.8. Pr?a technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.


1.4.9. Odcinek pr?ny odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunk? budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametr? technicznych rob?.


1.4.10. Kategoria ruchu (KR) obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.


1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 Wymagania og?nepkt 1.4.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące rob? podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania og?nepkt 1.5. 


2. MATERIAŁY


2.1. Og?ne wymagania dotyczące materiał?


Ogólne wymagania dotyczące materiał?, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2.


2.2. Asfalt


Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].


W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.


2.3. Polimeroasfalt


Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną.


Rodzaje polimeroasfalt? i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy              i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.


2.4. Wypełniacz


Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.


Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].


�



�



�



�



�



�



�



�



�



�



�
�
Tablica 1. Wymagania wobec materiał? do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego


Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiał?               w zależności od kategorii ruchu nr normy KR 1lub KR 2od KR 3 do KR 61Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]


a) ze skał magmowych i przeobrażonych


b) ze skał osadowych


c) z surowca sztucznego (żużle pomie-dziowe i stalownicze)





kl. I, II; gat.1, 2


jw.





jw.





kl. I, II1); gat.1


jw.2)





kl. I; gat.12Kruszywo łamane zwykłe 


wg PN-B-11112:1996 [2]


kl. I, II; gat.1, 2


-3Żwir i mieszanka 


wg PN-B-11111:1996 [1]


kl. I, II


-4Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15]


kl. I, II; gat.1, 2


kl. I; gat.15Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]gat. 1, 2-6Wypełniacz mineralny:


a) wg PN-S-96504:1961[9]





b) innego pochodzenia wg  orzeczenia laboratoryjnego


podstawowy,


zastępczy


pyły z odpylania,


popioły lotne 


podstawowy


-


-


-7Asfalt drogowy 


wg PN-C-96170:1965 [6]D 50, D 70,


D 100D 503), D 708Polimeroasfalt drogowy 


wg TWT PAD-97 [13]  DE80 A,B,C,


DP80  DE80 A,B,C,


DP80tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;  


gat. 1


tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ? 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       innymi kruszywami, w ilości ? 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                 i piaskowce bez ograniczenia ilościowego


preferowany rodzaj asfaltu
































Tablica 2. Wymagania wobec materiał? do warstwy wiążącej, wyr?nawczej                         i wzmacniającej z betonu asfaltowego


Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiał? w zależności od kategorii ruchu nr normy KR 1 lub KR 2KR 3 do KR 61Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]


a) z surowca skalnego


b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)





kl. I, II; gat.1, 2





jw.





kl. I, II1); gat.1, 2





kl. I; gat. 12Kruszywo łamane zwykłe 


wg PN-B-11112:1996 [2]


kl. I, II; gat.1, 2


-3Żwir i mieszanka 


wg PN-B-11111:1996 [1]


kl. I, II


-4Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15]


kl. I, II; gat.1, 2


kl. I, II1) gat.1, 25Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]gat. 1, 2-6Wypełniacz mineralny:


a) wg PN-S-96504:1961[9]





b) innego pochodzenia 


wg orzeczenia laboratoryjnego


podstawowy,


zastępczy


pyły z odpylania,


popioły lotne


podstawowy


-


-


-7Asfalt drogowy 


wg PN-C-96170:1965 [6]


D 50, D 70


D 508Polimeroasfalt drogowy 


wg TWT PAD-97 [13]


-DE30 A,B,C


DE80 A,B,C,


DP30,DP801) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1


	Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.


2.5. Kruszywo


	W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.


	Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.


2.6. Asfalt upłynniony


	Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7].


2.7. Emulsja asfaltowa kationowa


	Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [14]. 


3. SPRZĘT


3.1. Og?ne wymagania dotyczące sprzętu


Og?ne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 Öymagania og?nepkt 3.


3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego


Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:


wytw?ni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,


układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,


skrapiarek,


walc? lekkich, średnich i ciężkich ,


walc? stalowych gładkich ,


walc? ogumionych,


szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,


samochod? samowyładowczych z przykryciem  lub termos?.


4. TRANSPORT


4.1. Og?ne wymagania dotyczące transportu


	Og?ne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 Öymagania og?nepkt 4.


4.2. Transport materiał?


4.2.1. Asfalt


	Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].


	Transport asfalt? drogowych może odbywać się w:


cysternach kolejowych,


cysternach samochodowych,


bębnach blaszanych,


lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.


4.2.2. Polimeroasfalt


	Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej.





4.2.3. Wypełniacz


	Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiał? sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.


	Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w spos? zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem work?.


4.2.4. Kruszywo


	Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.


4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego


	Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.


	Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.


	Zaleca się stosowanie samochod? termos? z podw?nymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.


5. WYKONANIE ROB?T


5.1. Og?ne zasady wykonania rob?


	Og?ne zasady wykonania rob? podano w OST D-M-00.00.00 Öymagania og?nepkt 5.


5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 


	Przed przystąpieniem do rob?, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczeg?nych składnik? i pr?ki materiał? pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.


	Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:


doborze składnik? mieszanki mineralnej,


doborze optymalnej ilości asfaltu,


określeniu jej właściwości i por?naniu wynik? z założeniami projektowymi.


	Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.


5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego


Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.


Tablica 3.	Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu





Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu Wymiar oczek KR 1 lub KR 2od KR 3 do KR 6sit #, mm Mieszanka mineralna, mm Zawartość asfaltuod  0 


do 20od 0 do16    lub od  0 do 12,8od 0 do 8 


lub od  0 do 6,3od  0 


do 20od  0 


do 201) od  0 


do 16 od  0 do12,8 Przechodzi przez: 25,0


20,0


16,0


12,8


9,6


8,0


6,3


4,0


2,0


zawartość


ziarn > 2,0





0,85


0,42


0,30


0,18


0,15


0,075


100


8800


78?100


68?93


59?86


54?83


48?78


40?70


29?59





(41?71)





20?47


13?36


10?31


7?23


6?20


5?10





100


90?100


80?100


69?100


62?93


56?87


45?76


354





(365)





26?50


19?39


17?33


13?25


12?22


7?11














100


9000


78?100


60?100


41?71





(29?59)





27?52


18?39


15?34


13?25


12?22


8?12


100


8800


78?100


68?85


59?74


54?67


48?60


39?50


29?38





(62?71)





20?28


13?20


10?17


7?12


6?11


5?7


100


9000


67?100


52?83


38?62


30?50


22?40


21?37


21?36





(64?79)





20?35


17?30


15?28


12?24


11?22


10?15





100


9000


80?100


70?88


63?80


55?70


44?58


30?42





(58?70)





18?28


12?20


10?18


8?15


7?14


6?9








100


8700


73?100


66?89


57?75


47?60


35?48





(52?65)





25?36


18?27


16?23


12?17


11?15


7?9Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, % m/m





5,0?6,5





5,0?6,5





5,5?6,5





4,5?5,6





4,3?5,4





4,8?6,0





4,8?6,51) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego


	Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.





�


Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  dla KR1 lub KR2








�


Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm  do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR1 lub KR2


�


Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do        6,3 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2





�


Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6


�


Rys. 5.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nieciągłym uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6


�





Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6


�


Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6


	


Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań pr?ek wykonanych wg metody Marshalla. Pr?ki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5.


Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8.


5.2.2. Warstwa wiążąca, wyr?nawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego


Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyr?nawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.


Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyr?nawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8?13. 	Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań pr?ek wykonanych wg metody Marshalla; pr?ki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5.


Wykonana warstwa wiążąca, wyr?nawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.





Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego


Lp .Właściwości Wymagania wobec MMA                  i warstwy ścieralnej z BA                w zależności od kategorii ruchu KR 1lub KR 2KR 3 do KR 61Moduł sztywności pełzania 1), MP anie wymaga się? 14,0 (?18)4)2Stabilność pr?ek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, kN? 5,52)? 10,03)3Odkształcenie pr?ek jw., mm od 2,0 do 5,0od 2,0 do 4,54Wolna przestrzeń w pr?kach jw., % v/vod 1,5 do 4,5od 2,0 do 4,05Wypełnienie wolnej przestrzeni w pr?kach  jw., %od 75,0 do 90,0od 78,0 do 86,06Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:  


 od 0 mm do 6,3 mm


 od 0 mm do 8,0 mm


 od 0 mm do 12,8 mm


 od 0 mm do 16,0 mm


 od 0 mm do 20,0 mm


od 1,5 do 4,0


od 2,0 do 4,0


od 3,5 do 5,0


od 4,0 do 5,0


od 5,0 do 7,0








od 3,5 do 5,0


od 4,0 do 5,0


od 5,0 do 7,07Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %? 98,0? 98,08Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)od 1,5 do 5,0od 3,0 do 5,01) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA


2)   pr?ki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka


3)   pr?ki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka


4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.




















Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyr?nawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu


Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2KR 3  do  KR 6#, mm Mieszanka mineralna, mm od 0 


do 20od 0 


do 16od 0  


do 12,8od 0 


do 25od 0 


do 20od 0 do 161)Przechodzi przez:


31,5


25,0


20,0


16,0


12,8


9,6


8,0


6,3


4,0


2,0


zawartość 


ziarn > 2,0 mm





0,85


0,42


0,30


0,18


0,15


0,075





100


87100


75?100


65?93


57?86


52?81


47?76


40?67


30?55





(45?70)





20?40


13?30


10?25


6?17


5?15


3?7








100


8800


78?100


67?92 60?86


53?80


42?69


30?54





(46?70)





20?40


14?28


11?24


8?17


7?15


3?8











100


8500


70?100


62?84


55?76


45?65


35?55





(45?65)





25?45


18?38


15?35


11?28


9?25


3?9


100


8400


75?100


68?90


62?83


55?74


50?69


45?63


32?52


25?41





(59?75)





16?30


10?22


8?19


5?14


5?12


4?6





100


8700


77?100


66?90


56?81


50?75


45?67


36?55


25?41





(59?75)





16?30


9?22


7?19


5?15


5?14


4?7








100


8700


77?100


67?89


60?83


54?73


42?60


30?45





(55?70)





20?33


13?25


10?21


7?16


6?14


5?8Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA,  % m/m


4,3?5,8


4,3?5,8


4,5?6,0


4,0?5,5


4,0?5,5


4,3?5,81) Tylko do warstwy wyr?nawczej	


Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyr?nawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8         do 13.








�


Rys. 8.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiążącej, wyr?nawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2





�


Rys. 9.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiążącej, wyr?nawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2


�


Rys. 10.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiążącej, wyr?nawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2





�


Rys. 11.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wiążącej, wyr?nawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6


�


�


Rys. 12.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiążącej, wyr?nawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6


Rys. 13.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy  wyr?nawczej  nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6


Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyr?nawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego





Lp.


Właściwości Wymagania wobec MMA, warstwy wiążącej, wyr?nawczej                       i wzmacniającej w zależności od  kategorii ruchu KR 1  lub  KR 2od KR 3  do  KR 61Moduł sztywności pełzania 1),  MP anie wymaga się? 16,0 (?22)3)2Stabilność pr?ek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka,  kN  


? 8,0  (? 6,0)2)


?11,03Odkształcenie pr?ek jw., mm od 2,0 do 5,0od 1,5 do 4,04Wolna przestrzeń w pr?kach jw.,  %(v/v)od 4,0 do 8,0od 4,0 do 8,05Wypełnienie wolnej przestrzeni w pr?kach jw., %od 65,0 do 80,0? 75,06Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:


od 0 mm do 12,8 mm


od 0 mm do 16,0 mm


od 0 mm do 20,0 mm


od 0 mm do 25,0 mm


od 3,5 do 5,0


od 4,0 do 6,0


od 6,0 do 8,0


-





od 4,0do 6,0


od 6,0 do 8,0


od 7,0 do 10,07Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %? 98,0? 98,08Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v)od 4,5 do 9,0od 4,5 do 9,0oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania   składu MMA


dla warstwy wyr?nawczej


specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej


Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składnik?, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składnik? i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.


Dozowanie składnik?, w tym także wstępne, powinno być wagowe                           i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składnik? powinno być sterowane elektronicznie.


Tolerancje dozowania składnik? mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  ? 2 % w stosunku do masy składnika.


Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w spos? i w ilościach określonych w recepcie.


Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w spos? pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ? 5o C.


	Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:


- dla D 50 		od 145o C do 165o C,


- dla D 70		od 140o C do 160o C,


- dla D 100		od 135o C do 160o C,


- dla polimeroasfaltu -	wg wskazań producenta polimeroasfaltu.


	Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.


	Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:


- z D 50	            	 	od 140o C do 170o C,


- z D 70			od 135o C do 165o C,


- z D 100		od 130o C do 160o C,


- z polimeroasfaltem - 	wg wskazań producenta polimeroasfaltu.


5.4. Przygotowanie podłoża


Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i r?ne. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.


Nier?ności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.


Tablica 7. Maksymalne nier?ności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm


Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę ścieralną wiążącą i wzmacniającą1Drogi klasy A, S i GP692Drogi klasy G i Z9123Drogi klasy L i D oraz place i parkingi1215	W przypadku gdy nier?ności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyr?nać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyr?nawczej.


Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.


Powierzchnie czołowe krawężnik?, właz?, wpust? itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.




















Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego





Lp. Podłoże do wykonania warstwy 


z mieszanki betonu asfaltowego Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego,    kg/m2Podłoże pod warstwę asfaltową1Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,02Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,73Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,54Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,55.5. Połączenie międzywarstwowe


Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.


Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9.


Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego





Lp.


Połączenie nowych warstw Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego   kg/m21Podbudowa asfaltowa2Asfaltowa warstwa wyr?nawcza lub wzmacniająca od 0,3 do 0,53Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3	


Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:


8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 


2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,


0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.


Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.


5.6. Warunki przystąpienia do rob?


	Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  ? 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opad? atmosferycznych oraz silnego wiatru         (V > 16 m/s).


5.7. Zar? pr?ny


	Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.


Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.


	Tolerancje zawartości składnik? mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w tablicy 10.


Tablica 10. Tolerancje zawartości składnik? mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  pr?ki  metodą  ekstrakcji,  % m/m





Lp.


Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dr? o kategorii ruchu KR 1 lub KR 2KR 3 do KR 61Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:


31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0


? 5,0


? 4,02Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075? 3,0? 2,03Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            # 0,075mm? 2,0? 1,54Asfalt? 0,5 ? 0,3


5.8. Odcinek pr?ny


	Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka pr?nego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem rob?, Wykonawca wykona odcinek pr?ny w celu:


stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,


określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,


określenia potrzebnej ilości przejść walc? dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.


	Do takiej pr?y Wykonawca użyje takich materiał? oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.


	Odcinek pr?ny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.


	Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka pr?nego przez Inżyniera.


5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego


	Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.


	Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.


	Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku pr?nym.


	Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:


- dla asfaltu D 50		130o C,


- dla asfaltu D 70		125o C,


- dla asfaltu D 100	120o C,


- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfalt?.


	Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.


	Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, r?nolegle lub prostopadle do osi drogi.


	Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.


	Złącze robocze powinno być r?no obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Spos? wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROB?T


6.1. Og?ne zasady kontroli jakości rob?


	Og?ne zasady kontroli jakości rob? podano w OST D-M-00.00.00 Öymagania og?nepkt 6.


6.2. Badania przed przystąpieniem do rob?


	Przed przystąpieniem do rob? Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.


6.3. Badania w czasie rob?


6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiar?


	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiar? w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.


6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej


	Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi r?noważnymi metodami.


6.3.3. Badanie właściwości asfaltu


	Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.


6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza


	Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.


Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiar? podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej





Lp.


Wyszczeg?nienie badań Częstotliwość badań


Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej1Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytw?ni 1 pr?ka przy produkcji do 500 Mg 


2 pr?ki przy produkcji ponad 500 Mg2Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny)3Właściwości wypełniacza1 na 100 Mg4Właściwości kruszywa przy każdej zmianie5Temperatura składnik? mieszanki mineralno-asfaltowej doz? ciągły6Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowejkażdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania7Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowejjw.8Właściwości pr?ek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytw?ni jeden raz dziennie lp.1 i lp.8 badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]6.3.5. Badanie właściwości kruszywa


	Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.


6.3.6. Pomiar temperatury składnik? mieszanki mineralno-asfaltowej


Pomiar temperatury składnik? mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej           i SST.


6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej


Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.


Dokładność pomiaru ? 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  SST.


6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej


Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.


6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej


Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na pr?kach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.


6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni


       z betonu asfaltowego	


6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiar?


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiar? wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.


Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiar? wykonanej warstwy z betonu asfaltowego


Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiar?1Szerokość warstwy2 razy na odcinku drogi o długości 1 km2R?ność podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m3R?ność poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m4Spadki poprzeczne warstwy10 razy na odcinku drogi o długości 1 km5Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi według6Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy7Grubość warstwy2 pr?ki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m28Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza9Krawędź, obramowanie warstwy cała długość10Wygląd warstwy ocena ciągła11Zagęszczenie warstwy2 pr?ki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m212Wolna przestrzeń w warstwie jw.6.4.2. Szerokość warstwy


Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.


6.4.3. R?ność warstwy


	Nier?ności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.


Tablica 13. Dopuszczalne nier?ności warstw asfaltowych, mm


Lp. Drogi i place Warstwa ścieralna Warstwa  wiążąca Warstwa wzmacniająca1Drogi klasy A, S i GP4692Drogi klasy G i Z69123Drogi klasy L i D oraz place i parkingi912156.4.4. Spadki poprzeczne warstwy


Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ? 0,5 %.


6.4.5. Rzędne wysokościowe


Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ? 1 cm.


6.4.6. Ukształtowanie osi w planie


	Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm.


6.4.7. Grubość warstwy


Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją             ? 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla kt?ej tolerancja wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla kt?ej tolerancja wynosi ? 5 mm.


6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne


Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, r?nolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane,                    a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.


6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy


Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez opornik? powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem.


6.4.10. Wygląd warstwy


Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.


6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie


Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.


7. OBMIAR ROB?T


7.1. Og?ne zasady obmiaru rob?


	Og?ne zasady obmiaru rob? podano w OST D-M-00.00.00 Öymagania og?nepkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.


8. ODBI?R ROB?T


Og?ne zasady odbioru rob? podano w OST D-M-00.00.00 Öymagania og?nepkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST,                   jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.





9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Og?ne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Og?ne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 Öymagania og?nepkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


	Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:


prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,


oznakowanie rob?, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu, 


dostarczenie materiał?,


wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,


posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężnik?,


skropienie międzywarstwowe,


rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,


obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,


przeprowadzenie pomiar? i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


  1. PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  2. PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  3. PN-B-11113:1996





4.PN-B-11115:1998Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek


Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych  5. PN-C-04024:1991Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 i transport  6. PN-C-96170:1965Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  7. PN-C-96173:1974Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych  8. PN-S-04001:1967Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych


  9. PN-S-96504:1961





10. PN-S-96025:2000Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych


Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania11. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar r?ności nawierzchni planografem         i łatą10.2. Inne dokumenty


Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997


Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997


Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999


WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grys? i żwir? kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984


Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995


Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk? technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).





INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROWADZONYCH   NORMĄ   PN-EN 12591:2002 (U)





Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję Dr? Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia�2003-09-22.





Podstawa zmian


	W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta, metodą notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma�PN-EN 12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania wobec asfalt? drogowych.


Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niż dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.


Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r.


Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie unieważnia dotychczas stosowanej normy   PN-C-96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy �PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.


Zmiany aktualizacyjne w OST


	Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfalt? wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzględniających założenia Ęatalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:


D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego


D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego


D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego


D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego


D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)


D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.


	Niniejsza informacja dotyczy r?nież innych OST uwzględniających roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.


Zalecane lepiszcza asfaltowe


W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dr? i Most? w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dr? Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w Ęatalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych kt?y był podstawą opracowania OST wymienionych w punkcie 2.


	Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

















Tablica 1.	Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według przeznaczenia mieszanki i obciążenia drogi ruchem


Typ mieszanki Tablica zał. A Kategoria ruchu i przeznaczenieKTKNPPKR1-2KR3-4KR5 6Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A50/7035/5035/50


Beton asfaltowy do warstwy wiążącej





Tablica  C





50/7035/50


DE30 A,B,C


DE80 A,B,C


DP30


DP80


35/50


DE30 A,B,C


DP30Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy ścieralnej (beton asfaltowy, mieszanka SMA, mieszanka MNU)





Tablica E


50/70


DE80 A,B,C


DE150 A,B,C1


50/70


DE30 A,B,C


DE80 A,B,C1DE30 A,B,C


DE80 A,B,C1Uwaga: 1 - do cienkich warstw


Oznaczenia:


KTKNPP	-	Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,


SMA	-	mieszanka mastyksowo-grysowa,


MNU	-	mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,


35/50	-	asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,


50/70	-	asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965, 


DE, DP	-	polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.    Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997


Wymagania wobec asfalt? drogowych


W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dr? i Most? w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dr? Krajowych i Autostrad ustalił wymagane właściwości dla asfalt? z dostosowaniem do warunk? polskich - tablica 2.
































Tablica 2.	Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfalt? drogowych o penetracji od 20?0,1 mm do 330?0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunk? polskich





Lp .Właściwości Metoda Rodzaj asfaltubadania20/3035/5050/7070/100100/150160/220250/330WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE1Penetracja w 25oC0,1mmPN-EN 142620-3035-5050-7070-100100-150160-220250-3302Temperatura mięknienia oCPN-EN 142755-6350-5846-5443-5139-4735-4330-383Temperatura zapło-nu, nie mniej niż oCPN-EN 22592240240230230230220220


4Zawartość składni-k? rozpuszczal-nych, nie mniej niż


% m/mPN-EN 12592


99


99


99


99


99


99


99


5Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie więcej niż


% m/m


PN-EN 12607-1


0,5


0,5


0,5


0,8


0,8


1,0


1,0


6Pozostała penetra-cja po starzeniu, nie mniej niż


%PN-EN 1426


55


53


50


46


43


37


35


7Temperatura mięk-nienia po starzeniu, nie mniej niż


oCPN-EN 1427


57


52


48


45


41


37


32WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE   KRAJOWE


8Zawartość parafiny,


nie więcej niż%PN-EN 12606-1


2,2


2,2


2,2


2,2


2,2


2,2


2,2


9Wzrost temp. mięk-nienia po starzeniu, nie więcej niż


oCPN-EN 1427


8


8


9


9


10


11


11


10Temperatura łamli-wości, nie więcej niż


oCPN-EN 12593Nie ok-reśla się


-5


-8


-10


-12


-15


-16











� PAGE �5�Nawierzchnia z betonu asfaltowegoD-05.03.05





D-05.03.05Nawierzchnia z betonu asfaltowego� PAGE �5�











