ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -10.03.01  NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

„Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku”

Słupsk, maj 2011

D -10.03.01 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót na wykonanie drogi śladowej z płyt betonowych przy przebudowie dróg na drogach powiatowych powiatu słupskiego.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z elementów prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie drogowym. 

Niniejsza SST dotyczy nawierzchni wykonywanych z płyt drogowych betonowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia z elementów prefabrykowanych -nawierzchnia płyt drogowych betonowych przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-OO.OO.OO " Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych objętych niniejszą SST, są: 

-płyty prefabrykowane typu YOMB

-piasek na podsypkę 

-mieszanka tłuczniowa 0-31,5 mm 

-woda 

2.3. Płyty betonowe 

płyty betonowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3] i specyfikacji technicznej wyrobu -wytrzymałość na ściskanie betonu -klasa B-30, nasiąkliwość < 5%, nośność płyt wg IBDiM 100 KN/oś 

2.3.1. Kształt i wymiary płyt betonowych 

Stosowane wymiary płyt betonowych: 

-

2.3.2. Wygląd zewnętrzny 

Powierzchnie płyt powinny być bez rysy, pęknięć i ubytków betonu. O fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych 

	
	
	Dopuszczalna wielkość wad i 

	Rodzaj wad i uszkodzeń 
	uszkodzeń 

	
	
	Gatunek 1 
	Gatunek 2 

	Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, 
	3 
	4 

	wichrowatość powierzchni i krawędzi, nnn 
	
	

	
	liczba, max 
	3 
	4 

	Szczerby i uszkodzenia 
	długość, mm, max 
	20 
	30 

	krawędzi i naroży 
	
	
	

	
	głębokość, mm, max 
	5 
	7 


Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych me powmny przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych 

	
	
	Dopuszczalna odchyłka nnn 

	Rodzaj wymiaru 
	
	

	
	
	Gatunek 1 
	Gatunek 2 

	
	długość 
	±5 
	±8 

	płyty betonowe 
	szerokość 
	±5 
	±8 

	
	grubość 
	±3 
	±5 


2.3.3. Składowanie 

płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

2.4. Piasek na podsypkę 

Piasek na podsypkę oraz do zamulania spoin powinien spełniać wymagania PN-B-11113 [1]. 

Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.5. Woda 

Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych 

Wykonawca przystępuje do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-koparka samojezdna z chwytakiem zaciskowym 

-równiarek, 

-wibratorów płytowych, 

-ubijaków. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport płyt betonowych 

płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.2.2. Transport piasku 

Piasek mona przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony przed wysypamem. 

4.2.3. Transport mieszanki tłuczniowej 

Tłuczeń można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu tłuczeń powinien być zabezpieczony przed wysypamem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchni z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.0I "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to na podłożu z gruntu niewysadzinowego można bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betonowych. Jeżeli w podłożu występują grunty wątpliwe bądź wysadzinowe, nawierzchnię z płyt należy układać na podsypce piaskowej. 

5.3. Wykonanie podsypki 

Podsypka pod nawierzchnię powmna być wykonana z piasku odpowiadającego wymaganiom punktu 2.4. niniejszej SST. 

Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie mniejsza niż 10 cm na podłożu z gruntów wątpliwych i 25 cm z gruntów wysadzinowych. 

Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzić bezpośrednio po rozłożeniu. 

Zagęszczenie należy wykonywać przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is >=1,00. 

5.4. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 

5.4.1. Układanie płyt 

Nawierzchnię z płyt betonowych należy wykonać w układzie pasowym. 

Przykładowe sposoby ułożenia płyt w układzie pasowym dla dróg o jednym pasie ruchu podano na schemacie pkt. 2.3.1. 

Sposób ułożenia płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. 

5.4.2. Wykonanie nawierzchni 

Układanie nawierzchni z płyt betonowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą koparek samojezdnych wyposażonych w chwytak zaciskowy. 

Płyty należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podłoża gruntowego lub podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 4 mm. Po ułożeniu pasów jezdnych wypełnić przestrzeń między płytami mieszanką tłuczniową 0-31,5 mm gr. 15 cm (wymagania podane w SST D.04.04.02.) Pobocza obsypać i zagęścić do wysokości płyty ziemią z koryta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola przygotowania podłoża 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z : 

a) Dokumentacją projektową -na podstawie oględzin i pomiarów, 

b) Wymaganiami podanymi w SST D-,4.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem 1 zagęszczeniem podłoża:. 

6.3. Kontrola wykonania podsypki 

Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z: 

a) Dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego profilu -na podstawi oględzin i pomiarów, 

b) Wymaganiami podanymi w p. 5.3. niniejszej SST. 

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni płyt betonowych 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a) Dokumentacja projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchyłek wymienionych w tablicy 1 -na podstawie oględzin 1 pomiarów, 

b) Wymaganiami podanymi w SST D-05.03.03 "Nawierzchnie z płyt betonowych". 

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa i SST nie określa inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych niż te, które podano w tablicy 4. 

6.6. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" 

pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący drogi o jednym pasie ruchu) wykonanej nawierzchni z elementów prefabrykowanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonanie zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWAPLATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 mb drogi z elementów prefabrykowanych obejmuje: -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-oznakowanie robót, 

-dostarczenie materiałów, 

-przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki), 

-ułożenie płyt 

-ułożenie warstwy mieszanki tłuczniowej 

-obsypanie i zagęszczenie poboczy 

-wykonanie robót wykończeniowych, 

-przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-lll13 

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni Dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

BN-80/6775-03/01 

BN-80/6775-03/02 

