ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -05.13.14 NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO DLA DRÓG O RUCHU LEKKIM 

„Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku”

Słupsk, maj 2011

D -05.03.14 NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO DLA DRÓG O RUCHU LEKKIM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych wojewódzkich. 

Zaleca SIę wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego nawierzchniowego klasy B 25 na drogach obciążonych ruchem lekkim. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton zwykły -beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm", wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Zaczyn cementowy -mieszanina cementu i wody. 

1.4.3. Zaprawa cementowa -mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 

1.4.4. Mieszanka betonowa -mieszanka wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed zakończeniem procesu wiązania. 

1.4.5. Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowaną 


 G 
 G 

betonu (R b ), (np. beton klasy B40 przy R b = 40 MPa). 

1.4.6. Beton napowietrzony -beton zawierający specjalnie wprowadzone powietrze, w ilości nie mniejszej niż 3% objętości zagęszczonej masy betonowej, powstałe w wyniku działania domieszek napowietrzających dodanych do mieszanki betonowej. 

1.4.7. Beton nawierzchniowy -beton napowietrzony o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie i zwiększonej trwałości i mrozoodporności. 

1.4.8. Domieszki napowietrzające -preparaty powierzchniowo czynne powodujące powstawanie w czasie mieszania mieszanki betonowej, dużej liczby bardzo drobnych pęcherzyków powietrza, równomiernie rozmieszczonych w mieszance betonowej. 

1.4.9. Preparaty powłokowe -produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego powierzchnię, wytwarzają powłokę pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem wody. 

1.4.10. Szczelina rozszerzania -szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i umożliwiająca wydłużanie się i kurczenie płyt. 

1.4.11. Szczelina skurczowa pełna -szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt. 

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna -szczelina dzieląca płyty betonowe na części górnej ich grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt. 

1.4.13. Szczelina podłużna -szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi, przy szerokości jezdni ponad 6,0 m. 

1.4.14. Masa zalewowa na gorąco -mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniacza i innych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania na gorąco szczelin nawierzchni. 

1.4.15. Masa zalewowa na zimno -mieszanina żywic syntetycznych, jedno-lub dwuskładnikowych, dodatków uszlachetniających i wypełniających, przeznaczona do wypełniania na zimno szczelin nawierzchni. 

1.4.16. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIALY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Cement 

składowania, 

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, według PN-B-19701 [3]. 

2.3. Kruszywo 

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 należy stosować: -grys marki 20 i 30 wg PN-B-06712 [2], 

-żwir marki 20 i 30 wg PN-B-06712 [2], 

-piasek i piasek łamany uszlachetniony wg PN-B-06712 [2]. 

Żwir marki 20 może być stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilości, aby w mieszance kruszyw zawartość ziarn łamanych wynosiła od 30 do 40%. 

2.4. Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom wg PN-B-32250 [4]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną wodociągową. 

2.5. Domieszki napowietrzające 

Do napowietrzania mieszanki betonowej mogą być stosowane domieszki napowietrzające, posiadające aprobatę techniczną wydaną przez jednostkę uprawnioną i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszką napowietrzającą oraz sposób oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-S-960l5 [6]. 

2.6. Masa zalewowa 

Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych należy stosować specjalne masy zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno. 

Masy zalewowe muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez jednostkę uprawnioną i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.7. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: -preparaty powłokowe posiadające aprobatę techniczną, 

-włókniny wg PN-P-017l5 [5], 

-folie z tworzyw sztucznych, 

-piasek i woda. 

2.8. Mieszanka mineralna 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczone przez krzywe graniczne. 

2.9. Beton nawierzchniowy 

Beton powinien spełniać wymagania dla betonu nawierzchniowego klasy B25 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni betonowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące dokładność dozowania wyrażoną w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

przewoźnych zbiorników na wodę, 

układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 

mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

walców statycznych lub wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [7]. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczaj ących je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Masy zalewowe i preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta. 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 [l]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Projektowanie betonu nawierzchniowego 

Przed przystąpieniem do robót, w termmie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu betonu oraz próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 

Projekt składu betonu powinien zawierać: -wyniki badań cementu, 

-wyniki badań wody -w przypadkach wątpliwych, 

-wyniki badań kruszywa, 

-skład mieszanki mineralnej (rysunek 1), 

-wyniki badań fizyko-mechanicznych betonu( tablica 1). 

5.3. Produkcja mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy produkować w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Szczegółowe wymagania dla mieszanek należy podać wSST. 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż +5°C i nie wyższych niż +30°C. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano wykonanie odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

-stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jej wbudowania i zagęszczania jest właściwy, 

-określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości nawierzchni, 

-określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia. 

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich jakie będą stosowane do wykonania nawierzchni. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2• 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.6. Podłoże nawierzchni betonowej 

Podłożem nawierzchni betonowej może być: 

-grunt rodzimy niewysadzinowy, wg OST D-05.0l.01 "Nawierzchnie gruntowe naturalne" , 

-grunt stabilizowany cementem, wg OST D-04.05.01 .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem", 

-kruszywo stabilizowane mechanicznie, wg OST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie", 

-stara istniejąca nawierzchnia. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST dla poszczególnych rodzajów zastosowanych technologii. 

5.7. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Wbudowanie mieszanki betonowej może odbywać się: 

w deskowaniu stałym (w prowadnicach), w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowanie mieszanki betonowej w nawierzchnię wykonuje się mechanicznie, stosując sprzęt zapewniający równomierne rozłożenie mieszanki. 

Dopuszcza się ręczne wbudowanie mieszanki betonowej, na małych, o nieregularnych kształtach, powierzchniach i za zgodą Inżyniera. 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni betonowej 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować pielęgnację powłokową. 


 Preparat powłokowy należy nanieść 
 możliwie szybko po zakończeniu 

zagęszczania nawierzchni i nie później niż 90 min. od chwili zakończenia zagęszczania. 

W słonecznej, wietrznej i suchej pogodzie powierzchnia betonu, mimo naniesienia preparatu powłokowego, powinna być dodatkowo skrapiana wodą. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości min. 5 cm, utrzymywanego w stanie wilgotnym przez od 7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią, wilgotnymi włókninami itp.) wymaga zgody Inżyniera. 

5.9. Szczeliny 

W nawierzchniach betonowych są stosowane następujące rodzaje szczelin: szczeliny skurczowe poprzeczne, 

szczeliny podłużne, 

szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacj ą proj ektową, S S T oraz zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.10. Wypełnianie szczelin 

Wypełnianie szczelin masami zalewowymi na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10°C przy bezdeszczowej i bezwietrznej pogodzie. 

Przed wypełnieniem, szczeliny muszą być dokładnie oczyszczone, muszą być suche i nie wykazywać pozostałości pylastych po cięciu betonu. 

Wykonanie wypełnienia szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową, SST oraz zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.11. Oddanie nawierzchni do ruchu 

Nawierzchnia może być oddana do ruchu po 28 dniach twardnienia betonu. 

Wcześniejsze przekazanie nawierzchni do ruchu może nastąpić w przypadku, gdy wytrzymałość na ściskanie próbek kontrolnych wyniesie 70% wytrzymałości 28-dniowej projektowanej i po akceptacji Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz wody w przypadkach wątpliwych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie nawierzchni betonowej 

	
	
	
	
	
	
	Częstotliwość badań. 

	Lp. 
	Wyszczególnienie badań 
	
	Minimalna liczba badań na 

	
	
	
	
	
	
	dziennej działce roboczej 

	l 
	Badanie właściwości kruszywa 
	
	
	Dla każdej partii kruszywa i przy 

	
	
	
	
	
	
	każdej zmianie kruszywa 

	2 
	Badanie wody 
	
	
	
	Dla każdego wątpliwego źródła 

	3 
	Badanie cementu 
	
	
	
	Dla każdej partii 

	4 
	Oznaczanie konsystencji mieszanki betonowej 
	3 

	5 
	Oznaczanie zawartości powietrza w mieszance 
	3 

	
	betonowej 
	
	
	
	
	

	6 
	Oznaczanie 
	wytrzymałości 
	na 
	ściskanie 
	po 
	3 próbki 

	
	28 dniach 
	
	
	
	
	

	7 
	Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przy 
	3 próbki 

	
	zginaniu po 28 dniach 
	
	
	
	

	8 
	Oznaczanie nasiąkliwości betonu 
	
	
	4 próbki na 1000 m2 nawierzchni 

	9 
	Oznaczanie mrozoodporności betonu 
	
	4 próbki na 1000 m2 nawierzchni 


6.3.2. Badanie kruszywa 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-B-06712 [2]. 

D-05.03.14 

Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim 

11 

6.3.3. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badanie wody według PN-B-32250 [4]. 

6.3.4. Badanie cementu 

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w PN-B-1970l 

[3]. 

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 [l]. 

6.3.6. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-S-960l5 [6]. 

6.3.7. Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 [l]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy l. 

6.3.8. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie należy wykonać zgodnie z PN-S-96015 [6]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy l. 

6.3.9. Nasiąkliwość betonu 

Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 [l]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy l. 

6.3.10. Mrozoodporność betonu 

Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 [l]. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy l. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 3. 6.4.2. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.3. Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem wg BN-68/8931- 

04 [8]. 

Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 6 mm. 

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej 

	Lp. 
	Wyszczególnienie badań i pomiarów 
	Minimalna częstotliwość badań 

	
	
	i pomiarów 

	l 
	Szerokość nawierzchni 
	10 razy na l km 

	2 
	Równość podłużna 
	w sposób ciągły planografem 

	3 
	Równość poprzeczna 
	10 razy na l km 

	4 
	Spadki poprzeczne *) 
	10 razy na l km 

	5 
	Rzędne wysokościowe 
	co 100 m 

	6 
	Ukształtowanie osi w planie *) 
	co 100 m 

	7 
	Grubość nawierzchni 
	l razna2km 

	8 
	Sprawdzenie szczelin 
	2 razy na l km i na moście, wiadukcie 

	
	
	i skrzyżowaniu 

	9 
	Wytrzymałość na ściskanie betonu 
	w przypadkach wątpliwych l próbka z 

	
	
	jednej losowo wybranej płyty na każde 

	
	nawierzchni, nasiąkliwość 
	100 m nawierzchni lecz nie rzadziej niż 3 

	
	i mrozoodporność 
	próbki z odcinka wykonanego w sezonie 


*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania OSI w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych łukach powmny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,2%. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni projektowanymi nie powinny przekraczać ± l cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś nawierzchni w planie me może być przesunięta w stosunku do OSI projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

rzędnymi 

6.4.7. Grubość nawierzchni 

Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 10 mm. 

6.4.8. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości 5 cm. Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

6.4.9. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 

Sprawdzenie polega na wycięciu i przebadaniu próbek z wykonanej nawierzchni w sposób określony w PN-S-96015 [6]. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu cementowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" 

pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania l m2 nawierzchni betonowej obejmuje: -prace pomIarowe, 

-prace przygotowawcze, 

-oznakowanie robót, 

-dostarczenie materiałów, 

-wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawie zatwierdzonej recepty 

laboratoryjnej, 

-transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

-oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

-ustawienie deskowań, 

ułożenie i zagęszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielęgnacją, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

-wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych i poprzecznych szczelin, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, -przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych mieszanki i nawierzchni, 

-pielęgnacja wykonanej nawierzchni. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06250 

2. PN-B-06712 

3. PN-B-19701 

6. PN-S-96015 

7. BN-88/6731-08 

8. BN -68/8931-04 

Beton zwykły 

Kruszywo mineralne do betonu 

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagama 1 ocena zgodności 

Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań 

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego Cement. Transport i przechowywanie 


 Drogi 
 samochodowe. 
 Pomiar 
 równości 
 nawierzchni 

planografem i łatą. 

4. PN-B-32250 

5. PN-P-01715 

10.2. Inne dokumenty 

9. Wstępne wytyczne wykonania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o natężeniu ruchu poniżej średniego. Seria "S" -Studia i materiały, zeszyt li 28. IBDiM, Warszawa, 1987. 

