ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

„Przebudowa dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP w Słupsku”

Słupsk, maj 2011

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego nawierzchni na drogach powiatowych powiatu słupskiego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10] w zakresie wynikającym z "Przedmiaru robót".

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) -mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) -mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) -mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny -substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową -powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno​ asfaltowej . 

1.4.6. Asfalt upłynniony -asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa -asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna -wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) -obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (l00 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁ Y 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN 12591:2002. Dopuszcza się stosowanie asfaltu wg PN-C-96170:1965 [6] pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg tej normy. Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 1. 

2.3. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504: 1961 [9]. 

Tablica l. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

	Lp. 
	
	
	Rodzaj materiału 
	
	Wymagania wobec materiałów 

	
	
	
	
	
	w zależności od kategorii ruchu 

	
	
	
	
	
	nr normy 
	
	
	
	
	KR llubKR2 
	od KR 3 do KR6 

	
	1 
	Kruszywo łamane granulowane wg PN-B- 
	
	

	
	
	
	11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
	
	
	

	
	
	
	a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
	kI. I, II; gat.l, 2 
	kl. I, 111); gat.l 

	
	
	
	b) ze skał osadowych 
	
	
	
	
	jw. 
	. 2) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	JW. 

	
	
	
	c) z surowca sztucznego (żużle pomie- 
	
	
	

	
	
	
	dziowe i stalownicze) 
	
	
	
	
	jw. 
	kl. I; gat.l 

	
	2 
	Kruszywo łamane zwykłe 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	wg PN-B-11112:1996 [2] 
	
	
	
	
	kl. I, II; gat.l, 2 
	- 

	
	3 
	Żwir i mieszanka 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	wg PN-B-1111 1:1996 [1] 
	
	
	
	
	kI. I, II 
	- 

	
	4 
	Grys 
	i 
	żwir 
	kruszony 
	z 
	naturalnie 
	
	

	
	
	
	rozdrobnionego 
	surowca 
	skalnego 
	wg 
	kl. I, II; gat.l, 2 
	kl. I; gat.l 

	
	
	
	WT/MK-CZDP 84 [14] 
	
	
	
	
	
	

	
	5 
	Piasek wg PN-B-III13:1996 [3] 
	
	gat. 1,2 
	- 

	
	6 
	Wypełniacz mineralny: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	a) wg PN-S-96504:1961[9] 
	
	
	
	podstawowy, 
	podstawowy 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	zastępczy 
	- 

	
	
	
	b) innego pochodzenia 
	wg 
	orzeczenia 
	pyły z odpylania, 
	- 

	
	
	
	laboratoryjnego 
	
	
	
	
	popioły lotne 
	- 

	
	7 
	Asfalt drogowy 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	wg PN-EN 12591: 2002(U) [6a] 
	
	50/70 
	35/50 

	
	
	
	wg PN-C-96170:1965 [6] 
	
	
	
	
	D50, D70, DIOO 
	D 503), D 70 

	1) 
	
	tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; 

	gat. 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) tylko dolomity kI. I, gat.l w ilości :s; 50% mim we frakcji grysowej w mieszance z 

	
	
	innymi kruszywami, w ilości :s; 
	100% mim 
	we frakcji piaskowej oraz kwarcyty 

	
	
	i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
	
	
	

	3) 
	preferowany rodzaj asfaltu 
	
	
	
	
	
	


Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej asfaltowego 

wzmacniaj ącej z betonu 

	
	
	Wymagania wobec materiałów w 

	Lp. 
	Rodzaj materiału 
	zależności od kategorii ruchu 

	
	nr normy 
	KR llubKR2 
	I 
	KR3 doKR6 

	1 
	Kruszywo łamane granulowane wg PN-B- 
	
	I 
	


	
	11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
	
	
	

	
	a) z surowca skalnego 
	
	
	
	kl. I, II; gat.l, 2 
	kl. I, 111); gat.l, 2 

	
	b) z surowca sztucznego (żużle 
	
	
	
	

	
	pomiedziowe i stalownicze) 
	
	
	jw. 
	kl. I; gat. 1 

	2 
	Kruszywo łamane zwykłe 
	
	
	
	
	

	
	wg PN-B-11112:1996 [2] 
	
	
	
	kl. I, II; gat.l, 2 
	- 

	3 
	Żwir i mieszanka 
	
	
	
	
	
	

	
	wg PN-B-1111 1:1996 [1] 
	
	
	
	kl. I, II 
	- 

	4 
	Grys 
	i 
	żwir 
	kruszony 
	z 
	naturalnie 
	
	

	
	rozdrobnionego 
	surowca 
	skalnego 
	wg 
	kl. I, II; gat.l, 2 
	kl. I, 111) gat.l, 2 

	
	WT/MK-CZDP 84 [14] 
	
	
	
	
	

	5 
	Piasek wg PN-B-11113: 1996 [3] 
	
	
	gat. 1,2 
	- 

	6 
	Wypełniacz mineralny: 
	
	
	
	
	

	
	a) wg PN-S-96504:1961[9] 
	
	
	
	podstawowy, 
	podstawowy 

	
	
	
	
	
	
	
	
	zastępczy 
	- 

	
	b) innego pochodzenia 
	
	
	
	pyły z odpylania, 
	- 

	
	wg orzeczenia laboratoryjnego 
	
	
	popioły lotne 
	- 

	7 
	Asfalt drogowy 
	
	
	
	
	
	

	
	wg PN-EN 12591: 2002(U) [6a] 
	
	
	50/70 
	35/50 

	
	wg PN-C-96170:1965 [6] 
	
	
	
	D50, D70 
	D50 

	1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 


2.4. Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.5. Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniaj ący wymagania określone w PN -C-96173: 1974 [7]. 2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [13]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następuj ącego sprzętu: 


 wytwórni 
 (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno- 

asfaltowych, 

układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, skrapiarek, 

walców lekkich, średnich i ciężkich, walców stalowych gładkich, walców ogumionych, 

szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 4. 4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024: 1991 [5]. Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

cysternach kolejowych, 

cysternach samochodowych, 

bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 5. 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: doborze składników mieszanki mineralnej, 

doborze optymalnej ilości asfaltu, 

określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

	
	Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

	Wymiar oczek 
	KR llubKR2 
	
	
	od KR 3 do KR6 
	

	sit#, mm 
	
	
	Mieszanka mineralna, mm 
	
	

	Zawartość 
	od O 
	od O do16 
	od O do 8 
	od O 
	od O 
	od O 
	od O 

	asfaltu 
	do 20 
	lub od O 
	lub od 
	O 
	do 20 
	do 201) 
	do 16 
	do12,8 

	
	
	do 12,8 
	do 6,3 
	
	
	
	
	

	Przechodzi 
	
	
	
	
	
	
	
	

	przez: 25,0 
	100 
	
	
	
	100 
	100 
	
	

	20,0 
	887100 
	100 
	
	
	887100 
	907100 
	100 
	

	16,0 
	787100 
	907100 
	
	
	787100 
	677100 
	907100 
	100 

	12,8 
	68793 
	807100 
	
	
	68785 
	52783 
	807100 
	877100 

	9,6 
	59786 
	697100 
	100 
	
	59774 
	38762 
	70788 
	737100 

	8,0 
	54783 
	62793 
	907100 
	54767 
	30750 
	63780 
	66789 

	6,3 
	48778 
	56787 
	787100 
	48760 
	22740 
	55770 
	57775 

	4,0 
	40770 
	45776 
	607100 
	39750 
	21737 
	44758 
	47760 

	2,0 
	29759 
	35764 
	41771 
	29738 
	21736 
	30742 
	35748 

	zawartość 
	
	
	
	
	
	
	
	

	ziarn> 2,0 
	(41771) 
	(36765) 
	(29759) 
	(62771) 
	(64779) 
	(58770) 
	(52765) 

	0,85 
	20747 
	26750 
	27752 
	20728 
	20735 
	18728 
	25736 

	0,42 
	13736 
	19739 
	18739 
	13720 
	17730 
	12720 
	18727 

	0,30 
	10731 
	17733 
	15734 
	10717 
	15728 
	10718 
	16723 

	0,18 
	7723 
	13725 
	13725 
	7712 
	12724 
	8715 
	12717 

	0,15 
	6720 
	12722 
	12722 
	6711 
	11722 
	7714 
	11715 

	0,075 
	5710 
	7711 
	8712 
	577 
	10715 
	679 
	779 

	Orientacyjna 
	
	
	
	
	
	
	
	

	zawartość 
	
	
	
	
	
	
	
	

	asfaltu w 
	5,076,5 
	5,076,5 
	5,576,5 
	4,575,6 
	4,375,4 
	4,876,0 
	4,876,5 

	MMA,%mJm 
	
	
	
	
	
	
	
	

	l) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 


Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od l do 5. 

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniaj ąca z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8713. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od l do 5. 

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

	
	
	
	
	
	
	
	Wymagania wobec MMA 

	Lp. 
	
	Właściwości 
	
	
	i warstwy ścieralnej z BA 

	
	
	
	
	
	
	
	w zależności od kategorii ruchu 

	
	
	
	
	
	
	
	KR llubKR2 
	KR 3 doKR6 

	l 
	Moduł sztywności pełzania 1), MPa 
	
	nie wymaga się 
	:2': 14,0 (:2':18)4) 

	2 
	Stabilność 
	próbek 
	wg 
	metody 
	Marshalla 
	w 
	:2': 5,52) 
	:2': 10,03) 

	
	temperaturze 60° C, kN 
	
	
	
	
	

	3 
	Odkształcenie próbek jw., mm 
	
	
	od 2,0 do 5,0 
	od 2,0 do 4,5 


Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarmema mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

	
	Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od 

	
	
	
	kategorii ruchu 
	
	

	Wymiar oczek sit 
	KR llubKR2 
	KR 3 do KR6 

	#,mm 
	
	
	Mieszanka mineralna, mm 
	

	
	od O 
	odO 
	odO 
	odO 
	od O 
	odO do 

	
	do 20 
	do 16 
	do 12,8 
	do 25 
	do 20 
	161) 

	Przechodzi przez: 
	
	
	
	
	
	

	31,5 
	
	
	
	100 
	
	

	25,0 
	100 
	
	
	847100 
	100 
	

	20,0 
	877100 
	100 
	
	757100 
	877100 
	100 

	16,0 
	757100 
	887100 
	100 
	68790 
	777100 
	877100 

	12,8 
	65793 
	787100 
	857100 
	62783 
	66790 
	777100 

	9,6 
	57786 
	67792 
	707100 
	55774 
	56781 
	67789 

	8,0 
	52781 
	60786 
	62784 
	50769 
	50775 
	60783 

	6,3 
	47776 
	53780 
	55776 
	45763 
	45767 
	54773 

	4,0 
	40767 
	42769 
	45765 
	32752 
	36755 
	42760 

	2,0 
	30755 
	30754 
	35755 
	25741 
	25741 
	30745 

	zawartość 
	
	
	
	
	
	

	ziarn> 2,0 mm 
	(45770) 
	(46770) 
	(45765) 
	(59775) 
	(59775) 
	(55770) 

	0,85 
	20740 
	20740 
	25745 
	16730 
	16730 
	20733 

	0,42 
	13730 
	14728 
	18738 
	10722 
	9722 
	13725 

	0,30 
	10725 
	11724 
	15735 
	8719 
	7719 
	10721 

	0,18 
	6717 
	8717 
	11728 
	5714 
	5715 
	7716 

	0,15 
	5715 
	7715 
	9725 
	5712 
	5714 
	6714 

	0,075 
	377 
	378 
	379 
	476 
	477 
	578 

	Orientacyjna 
	
	
	
	
	
	

	zawartość asfaltu w 
	4,375,8 
	4,375,8 
	4,576,0 
	4,075,5 
	4,075,5 
	4,375,8 

	MMA, % mim 
	
	
	
	
	
	

	l) Tylko do warstwy wyrównawczej 
	
	
	
	


Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych wzmacniaj ącej z betonu asfaltowego 

warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz 

	
	
	
	
	
	Wymagania wobec MMA, warstwy 

	Lp. 
	Właściwości 
	
	wiążącej, wyrównawczej 

	
	
	
	i wzmacniającej w zależności od 

	
	
	
	
	
	kategorii ruchu 

	
	
	
	
	
	KR l lub KR2 
	odKR 3 do KR6 

	l 
	Moduł sztywności pełzania l), MPa 
	nie wymaga się 
	:2': 16,0 (:2':22)3) 

	2 
	Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
	
	

	
	temperaturze 60° C, zagęszczonych 2x75 
	:2': 8,0 (:2': 6,0)2) 
	:2':11,0 

	
	uderzeń ubijaka, kN 
	
	
	
	
	

	3 
	Odkształcenie próbek jw., mm 
	
	od 2,0 do 5,0 
	od 1,5 do 4,0 

	4 
	Wolna przestrzeń w próbkach jw., 
	% (v/v) 
	od 4,0 do 8,0 
	od 4,0 do 8,0 

	5 
	Wypełnienie wolnej 
	przestrzeni w próbkach 
	od 65,0 do 80,0 
	:s; 75,0 

	
	jw., % 
	
	
	
	
	

	6 
	Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
	
	

	
	od O mm do 12,8 mm 
	
	od 3,5 do 5,0 
	

	
	od O mm do 16,0 mm 
	
	od 4,0 do 6,0 
	od 4,Odo 6,0 

	
	od O mm do 20,0 mm 
	
	od 6,0 do 8,0 
	od 6,0 do 8,0 

	
	od O mm do 25,0 mm 
	
	- 
	od 7,0 do 10,0 

	7 
	Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % 
	
	:2': 98,0 
	:2': 98,0 

	8 
	Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) 
	od 4,5 do 9,0 
	od 4,5 do 9,0 

	l) 
	oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, 
	instrukcje -zeszyt nr 48 [15],dotyczy 

	
	tylko fazy projektowania 
	składuMMA 
	
	

	2) 
	dla warstwy wyrównawczej 
	
	
	

	3) 
	specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 


5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją± 5° C. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 


 -dla D 50 
 od 145° C do 165° C, 


 -dla D 70 
 od 140° C do 160° C, 


 -dla D 100 
 od 135° C do 160° C, 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 


 -zD50 
 od 1400edo l700e, 


 -z D 70 
 od 135° C do 165° C, 


 -z D 100 
 od 130° C do 160° C, 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

	Lp. 
	Drogi i place 
	Podłoże pod warstwę 

	
	
	ścieralną 
	wiążącą i wzmacniaj ącą 

	l 
	Drogi klasy A, S i GP 
	6 
	9 

	2 
	Drogi klasy G i Z 
	9 
	12 

	3 
	Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 
	12 
	15 


W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST D-04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych". Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. w ilości ustalonej w SST D-04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych". 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

	
	
	Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

	Lp. 
	Połączenie nowych warstw 
	emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

	
	
	upłynnionego 
	kg/m'' 

	l 
	Podbudowa asfaltowa 
	
	

	2 
	Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
	od 0,3 do 0,5 

	
	wzmacniaj ąca 
	
	

	3 
	Asfaltowa warstwa wiążąca 
	od 0,1 do 0,3 


Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 

ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m' emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m'' emulsji lub asfaltu upłynnionego, 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m'' emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubości :s; 8 

cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 mis). 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj ą projektową, Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przej ść walca ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 


 -dla asfaltu D 50 
 1300 C, 


 -dla asfaltu D 70 
 1250 C, 


 -dla asfaltu D 100 
 1200 C, 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 6. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powimen wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % mim 

	
	
	
	Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

	Lp. 
	Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 
	nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

	
	
	
	KR llubKR2 
	KR 3 doKR6 

	l 
	Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
	
	

	
	31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 
	± 5,0 
	±4,0 

	
	2,0 
	
	
	

	2 
	Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
	
	

	
	0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 
	± 3,0 
	± 2,0 

	3 
	Ziarna przechodzące 
	przez sito o oczkach 
	± 2,0 
	± 1,5 

	
	#0,075mm 
	
	
	

	4 
	Asfalt 
	
	± 0,5 
	± 0,3 


6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

	
	
	Częstotliwość badań 

	Lp. 
	Wyszczególnienie badań 
	Minimalna liczba badań na dziennej 

	
	
	działce roboczej 

	l 
	Skład i uziarnienie mieszanki mineralno- 
	l próbka przy produkcji do 500 Mg 

	
	asfaltowej pobranej w wytwórni 
	2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

	2 
	Właściwości asfaltu 
	dla każdej dostawy (cysterny) 

	3 
	Właściwości wypełniacza 
	l na 100 Mg 

	4 
	Właściwości kruszywa 
	przy każdej zmianie 

	5 
	Temperatura składników mieszanki 
	dozór ciągły 

	
	mineralno-asfaltowej 
	

	6 
	Temperatura mieszanki mineralno- 
	każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

	
	asfaltowej 
	wbudowywania 

	7 
	Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej 
	jw. 

	8 
	Właściwości próbek mieszanki mineralno- 
	jeden raz dziennie 

	
	asfaltowej pobranej w wytwórni 
	

	lp. l i lp.8 -badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 


6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2° c. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

	Lp. 
	Badana cecha 
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

	l 
	Szerokość warstwy 
	2 razy na odcinku drogi o długości l km 

	2 
	Równość podłużna warstwy 
	każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

	3 
	Równość poprzeczna warstwy 
	nie rzadziej niż co 5m 

	4 
	Spadki poprzeczne warstwy 
	10 razy na odcinku drogi o długości l km 

	5 
	Rzędne wysokościowe warstwy 
	pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

	
	
	oraz usytuowania osi według 

	6 
	Ukształtowanie osi w planie 
	dokumentacji budowy 

	7 
	Grubość warstwy 
	2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

	8 
	Złącza podłużne i poprzeczne 
	cała długość złącza 

	9 
	Krawędź, obramowanie warstwy 
	cała długość 

	10 
	Wygląd warstwy 
	ocena ciągła 

	11 
	Zagęszczenie warstwy 
	2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

	12 
	Wolna przestrzeń w warstwie 
	jw, 


6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/893 1-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

	Lp. 
	Drogi i place 
	Warstwa 
	Warstwa 
	Warstwa 

	
	
	ścieralna 
	wiążąca 
	wzmacniaj ąca 

	l 
	Drogi klasy A, S i GP 
	4 
	6 
	9 

	2 
	Drogi klasy G i Z 
	6 
	9 
	12 

	3 
	Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 
	9 
	12 
	15 


6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacj ą projektową, z tolerancją± l cm. 6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacj ą projektową, z tolerancj ą 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[1O] dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania l m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, dostarczenie materiałów, 

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

skropienie międzywarstwowe, 

rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN -B-lIlII: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

2. PN-B-1I1I2:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

3. PN-B-1I1I3:1996 

4.PN-B-11115:1998 

5. PN-C-04024:1991 

6. PN-C-96170:1965 

7. PN-C-96173:1974 

8. PN-S-04001:1967 

9. PN-S-96504:1961 

10. PN-S-96025:2000 

11. BN -68/8931-04 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 


 Drogi 
 samochodowe. 
 Metody badań mas mineralno- 

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 


 Drogi 
 samochodowe. 
 Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 

13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

14. WT!MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje -zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 L W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 L, poz. 430). 

11

