D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego nawierzchni na drogach powiatowych powiatu słupskiego nr 1166G Bronowo – Jabłoniec – etap I. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10] w zakresie wynikającym z "Przedmiaru robót".

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) -mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) -mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) -mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny -substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową -powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno​ asfaltowej . 

1.4.6. Asfalt upłynniony -asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa -asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna -wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) -obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (l00 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁ Y 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN 12591:2002. Dopuszcza się stosowanie asfaltu wg PN-C-96170:1965 [6] pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg tej normy. Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 1. 

2.3. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504: 1961 [9]. 

Tablica l. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej asfaltowego 

wzmacniającej z betonu 

	
	
	Wymagania wobec materiałów w 

	Lp. 
	Rodzaj materiału 
	zależności od kategorii ruchu 

	
	nr normy 
	KR llubKR2 
	I 
	KR3 doKR6 

	1 
	Kruszywo łamane granulowane wg PN-B- 
	
	I 
	


2.4. Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.5. Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniaj ący wymagania określone w PN -C-96173: 1974 [7]. 2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [13]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następuj ącego sprzętu: 


 wytwórni 
 (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno- 

asfaltowych, 

układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, skrapiarek, 

walców lekkich, średnich i ciężkich, walców stalowych gładkich, walców ogumionych, 

szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 4. 4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024: 1991 [5]. Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

cysternach kolejowych, 

cysternach samochodowych, 

bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 5. 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: doborze składników mieszanki mineralnej, 

doborze optymalnej ilości asfaltu, 

określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od l do 5. 

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniaj ąca z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8713. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od l do 5. 

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 


Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarmema mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych wzmacniaj ącej z betonu asfaltowego 

warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją± 5° C. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 


 -dla D 50 
 od 145° C do 165° C, 


 -dla D 70 
 od 140° C do 160° C, 


 -dla D 100 
 od 135° C do 160° C, 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 


 -zD50 
 od 1400edo l700e, 


 -z D 70 
 od 135° C do 165° C, 


 -z D 100 
 od 130° C do 160° C, 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST D-04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych". Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. w ilości ustalonej w SST D-04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych". 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 

ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m' emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m'' emulsji lub asfaltu upłynnionego, 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m'' emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubości :s; 8 

cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 mis). 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj ą projektową, Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przej ść walca ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 


 -dla asfaltu D 50 
 1300 C, 


 -dla asfaltu D 70 
 1250 C, 


 -dla asfaltu D 100 
 1200 C, 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 6. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powimen wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % mim 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru ± 2° c. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/893 1-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacj ą projektową, z tolerancją± l cm. 6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacj ą projektową, z tolerancj ą 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[1O] dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania l m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, dostarczenie materiałów, 

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

skropienie międzywarstwowe, 

rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN -B-lIlII: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

2. PN-B-1I1I2:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

3. PN-B-1I1I3:1996 

4.PN-B-11115:1998 

5. PN-C-04024:1991 

6. PN-C-96170:1965 

7. PN-C-96173:1974 

8. PN-S-04001:1967 

9. PN-S-96504:1961 

10. PN-S-96025:2000 

11. BN -68/8931-04 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 


 Drogi 
 samochodowe. 
 Metody badań mas mineralno- 

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 


 Drogi 
 samochodowe. 
 Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 

13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

14. WT!MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje -zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 L W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 L, poz. 430). 

Lp. �
�
�
Rodzaj materiału �
�
Wymagania wobec materiałów �
�
�
�
�
�
�
w zależności od kategorii ruchu �
�
�
�
�
�
�
nr normy �
�
�
�
�
KR llubKR2 �
od KR 3 do KR6 �
�
�
1 �
Kruszywo łamane granulowane wg PN-B- �
�
�
�
�
�
�
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] �
�
�
�
�
�
�
�
a) ze skał magmowych i przeobrażonych �
kI. I, II; gat.l, 2 �
kl. I, 111); gat.l �
�
�
�
�
b) ze skał osadowych �
�
�
�
�
jw. �
. 2) �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
JW. �
�
�
�
�
c) z surowca sztucznego (żużle pomie- �
�
�
�
�
�
�
�
dziowe i stalownicze) �
�
�
�
�
jw. �
kl. I; gat.l �
�
�
2 �
Kruszywo łamane zwykłe �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
wg PN-B-11112:1996 [2] �
�
�
�
�
kl. I, II; gat.l, 2 �
- �
�
�
3 �
Żwir i mieszanka �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
wg PN-B-1111 1:1996 [1] �
�
�
�
�
kI. I, II �
- �
�
�
4 �
Grys �
i �
żwir �
kruszony �
z �
naturalnie �
�
�
�
�
�
�
rozdrobnionego �
surowca �
skalnego �
wg �
kl. I, II; gat.l, 2 �
kl. I; gat.l �
�
�
�
�
WT/MK-CZDP 84 [14] �
�
�
�
�
�
�
�
�
5 �
Piasek wg PN-B-III13:1996 [3] �
�
gat. 1,2 �
- �
�
�
6 �
Wypełniacz mineralny: �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
a) wg PN-S-96504:1961[9] �
�
�
�
podstawowy, �
podstawowy �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
zastępczy �
- �
�
�
�
�
b) innego pochodzenia �
wg �
orzeczenia �
pyły z odpylania, �
- �
�
�
�
�
laboratoryjnego �
�
�
�
�
popioły lotne �
- �
�
�
7 �
Asfalt drogowy �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
wg PN-EN 12591: 2002(U) [6a] �
�
50/70 �
35/50 �
�
�
�
�
wg PN-C-96170:1965 [6] �
�
�
�
�
D50, D70, DIOO �
D 503), D 70 �
�
1) �
�
tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; �
�
gat. 1 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
2) tylko dolomity kI. I, gat.l w ilości :s; 50% mim we frakcji grysowej w mieszance z �
�
�
�
innymi kruszywami, w ilości :s; �
100% mim �
we frakcji piaskowej oraz kwarcyty �
�
�
�
i piaskowce bez ograniczenia ilościowego �
�
�
�
�
3) �
preferowany rodzaj asfaltu �
�
�
�
�
�
�
�
 





�
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] �
�
�
�
�
�
a) z surowca skalnego �
�
�
�
kl. I, II; gat.l, 2 �
kl. I, 111); gat.l, 2 �
�
�
b) z surowca sztucznego (żużle �
�
�
�
�
�
�
pomiedziowe i stalownicze) �
�
�
jw. �
kl. I; gat. 1 �
�
2 �
Kruszywo łamane zwykłe �
�
�
�
�
�
�
�
wg PN-B-11112:1996 [2] �
�
�
�
kl. I, II; gat.l, 2 �
- �
�
3 �
Żwir i mieszanka �
�
�
�
�
�
�
�
�
wg PN-B-1111 1:1996 [1] �
�
�
�
kl. I, II �
- �
�
4 �
Grys �
i �
żwir �
kruszony �
z �
naturalnie �
�
�
�
�
rozdrobnionego �
surowca �
skalnego �
wg �
kl. I, II; gat.l, 2 �
kl. I, 111) gat.l, 2 �
�
�
WT/MK-CZDP 84 [14] �
�
�
�
�
�
�
5 �
Piasek wg PN-B-11113: 1996 [3] �
�
�
gat. 1,2 �
- �
�
6 �
Wypełniacz mineralny: �
�
�
�
�
�
�
�
a) wg PN-S-96504:1961[9] �
�
�
�
podstawowy, �
podstawowy �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
zastępczy �
- �
�
�
b) innego pochodzenia �
�
�
�
pyły z odpylania, �
- �
�
�
wg orzeczenia laboratoryjnego �
�
�
popioły lotne �
- �
�
7 �
Asfalt drogowy �
�
�
�
�
�
�
�
�
wg PN-EN 12591: 2002(U) [6a] �
�
�
50/70 �
35/50 �
�
�
wg PN-C-96170:1965 [6] �
�
�
�
D50, D70 �
D50 �
�
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 �
�
 





�
Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu �
�
Wymiar oczek �
KR llubKR2 �
�
�
od KR 3 do KR6 �
�
�
sit#, mm �
�
�
Mieszanka mineralna, mm �
�
�
�
Zawartość �
od O �
od O do16 �
od O do 8 �
od O �
od O �
od O �
od O �
�
asfaltu �
do 20 �
lub od O �
lub od �
O �
do 20 �
do 201) �
do 16 �
do12,8 �
�
�
�
do 12,8 �
do 6,3 �
�
�
�
�
�
�
Przechodzi �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
przez: 25,0 �
100 �
�
�
�
100 �
100 �
�
�
�
20,0 �
887100 �
100 �
�
�
887100 �
907100 �
100 �
�
�
16,0 �
787100 �
907100 �
�
�
787100 �
677100 �
907100 �
100 �
�
12,8 �
68793 �
807100 �
�
�
68785 �
52783 �
807100 �
877100 �
�
9,6 �
59786 �
697100 �
100 �
�
59774 �
38762 �
70788 �
737100 �
�
8,0 �
54783 �
62793 �
907100 �
54767 �
30750 �
63780 �
66789 �
�
6,3 �
48778 �
56787 �
787100 �
48760 �
22740 �
55770 �
57775 �
�
4,0 �
40770 �
45776 �
607100 �
39750 �
21737 �
44758 �
47760 �
�
2,0 �
29759 �
35764 �
41771 �
29738 �
21736 �
30742 �
35748 �
�
zawartość �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ziarn> 2,0 �
(41771) �
(36765) �
(29759) �
(62771) �
(64779) �
(58770) �
(52765) �
�
0,85 �
20747 �
26750 �
27752 �
20728 �
20735 �
18728 �
25736 �
�
0,42 �
13736 �
19739 �
18739 �
13720 �
17730 �
12720 �
18727 �
�
0,30 �
10731 �
17733 �
15734 �
10717 �
15728 �
10718 �
16723 �
�
0,18 �
7723 �
13725 �
13725 �
7712 �
12724 �
8715 �
12717 �
�
0,15 �
6720 �
12722 �
12722 �
6711 �
11722 �
7714 �
11715 �
�
0,075 �
5710 �
7711 �
8712 �
577 �
10715 �
679 �
779 �
�
Orientacyjna �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
zawartość �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
asfaltu w �
5,076,5 �
5,076,5 �
5,576,5 �
4,575,6 �
4,375,4 �
4,876,0 �
4,876,5 �
�
MMA,%mJm �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
l) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego �
�
 





�
�
�
�
�
�
�
Wymagania wobec MMA �
�
Lp. �
�
Właściwości �
�
�
i warstwy ścieralnej z BA �
�
�
�
�
�
�
�
�
w zależności od kategorii ruchu �
�
�
�
�
�
�
�
�
KR llubKR2 �
KR 3 doKR6 �
�
l �
Moduł sztywności pełzania 1), MPa �
�
nie wymaga się �
:2': 14,0 (:2':18)4) �
�
2 �
Stabilność �
próbek �
wg �
metody �
Marshalla �
w �
:2': 5,52) �
:2': 10,03) �
�
�
temperaturze 60° C, kN �
�
�
�
�
�
�
3 �
Odkształcenie próbek jw., mm �
�
�
od 2,0 do 5,0 �
od 2,0 do 4,5 �
�
 





�
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od �
�
�
�
�
kategorii ruchu �
�
�
�
Wymiar oczek sit �
KR llubKR2 �
KR 3 do KR6 �
�
#,mm �
�
�
Mieszanka mineralna, mm �
�
�
�
od O �
odO �
odO �
odO �
od O �
odO do �
�
�
do 20 �
do 16 �
do 12,8 �
do 25 �
do 20 �
161) �
�
Przechodzi przez: �
�
�
�
�
�
�
�
31,5 �
�
�
�
100 �
�
�
�
25,0 �
100 �
�
�
847100 �
100 �
�
�
20,0 �
877100 �
100 �
�
757100 �
877100 �
100 �
�
16,0 �
757100 �
887100 �
100 �
68790 �
777100 �
877100 �
�
12,8 �
65793 �
787100 �
857100 �
62783 �
66790 �
777100 �
�
9,6 �
57786 �
67792 �
707100 �
55774 �
56781 �
67789 �
�
8,0 �
52781 �
60786 �
62784 �
50769 �
50775 �
60783 �
�
6,3 �
47776 �
53780 �
55776 �
45763 �
45767 �
54773 �
�
4,0 �
40767 �
42769 �
45765 �
32752 �
36755 �
42760 �
�
2,0 �
30755 �
30754 �
35755 �
25741 �
25741 �
30745 �
�
zawartość �
�
�
�
�
�
�
�
ziarn> 2,0 mm �
(45770) �
(46770) �
(45765) �
(59775) �
(59775) �
(55770) �
�
0,85 �
20740 �
20740 �
25745 �
16730 �
16730 �
20733 �
�
0,42 �
13730 �
14728 �
18738 �
10722 �
9722 �
13725 �
�
0,30 �
10725 �
11724 �
15735 �
8719 �
7719 �
10721 �
�
0,18 �
6717 �
8717 �
11728 �
5714 �
5715 �
7716 �
�
0,15 �
5715 �
7715 �
9725 �
5712 �
5714 �
6714 �
�
0,075 �
377 �
378 �
379 �
476 �
477 �
578 �
�
Orientacyjna �
�
�
�
�
�
�
�
zawartość asfaltu w �
4,375,8 �
4,375,8 �
4,576,0 �
4,075,5 �
4,075,5 �
4,375,8 �
�
MMA, % mim �
�
�
�
�
�
�
�
l) Tylko do warstwy wyrównawczej �
�
�
�
�
�
 





�
�
�
�
�
Wymagania wobec MMA, warstwy �
�
Lp. �
Właściwości �
�
wiążącej, wyrównawczej �
�
�
�
�
i wzmacniającej w zależności od �
�
�
�
�
�
�
kategorii ruchu �
�
�
�
�
�
�
KR l lub KR2 �
odKR 3 do KR6 �
�
l �
Moduł sztywności pełzania l), MPa �
nie wymaga się �
:2': 16,0 (:2':22)3) �
�
2 �
Stabilność próbek wg metody Marshalla w �
�
�
�
�
temperaturze 60° C, zagęszczonych 2x75 �
:2': 8,0 (:2': 6,0)2) �
:2':11,0 �
�
�
uderzeń ubijaka, kN �
�
�
�
�
�
�
3 �
Odkształcenie próbek jw., mm �
�
od 2,0 do 5,0 �
od 1,5 do 4,0 �
�
4 �
Wolna przestrzeń w próbkach jw., �
% (v/v) �
od 4,0 do 8,0 �
od 4,0 do 8,0 �
�
5 �
Wypełnienie wolnej �
przestrzeni w próbkach �
od 65,0 do 80,0 �
:s; 75,0 �
�
�
jw., % �
�
�
�
�
�
�
6 �
Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: �
�
�
�
�
od O mm do 12,8 mm �
�
od 3,5 do 5,0 �
�
�
�
od O mm do 16,0 mm �
�
od 4,0 do 6,0 �
od 4,Odo 6,0 �
�
�
od O mm do 20,0 mm �
�
od 6,0 do 8,0 �
od 6,0 do 8,0 �
�
�
od O mm do 25,0 mm �
�
- �
od 7,0 do 10,0 �
�
7 �
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % �
�
:2': 98,0 �
:2': 98,0 �
�
8 �
Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) �
od 4,5 do 9,0 �
od 4,5 do 9,0 �
�
l) �
oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, �
instrukcje -zeszyt nr 48 [15],dotyczy �
�
�
tylko fazy projektowania �
składuMMA �
�
�
�
2) �
dla warstwy wyrównawczej �
�
�
�
�
3) �
specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. �
�
 





Lp. �
Drogi i place �
Podłoże pod warstwę �
�
�
�
ścieralną �
wiążącą i wzmacniaj ącą �
�
l �
Drogi klasy A, S i GP �
6 �
9 �
�
2 �
Drogi klasy G i Z �
9 �
12 �
�
3 �
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi �
12 �
15 �
�
 





�
�
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z �
�
Lp. �
Połączenie nowych warstw �
emulsji lub upłynniacza z asfaltu �
�
�
�
upłynnionego �
kg/m'' �
�
l �
Podbudowa asfaltowa �
�
�
�
2 �
Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub �
od 0,3 do 0,5 �
�
�
wzmacniaj ąca �
�
�
�
3 �
Asfaltowa warstwa wiążąca �
od 0,1 do 0,3 �
�
 





�
�
�
Mieszanki mineralno-asfaltowe do �
�
Lp. �
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej �
nawierzchni dróg o kategorii ruchu �
�
�
�
�
KR llubKR2 �
KR 3 doKR6 �
�
l �
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: �
�
�
�
�
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; �
± 5,0 �
±4,0 �
�
�
2,0 �
�
�
�
�
2 �
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: �
�
�
�
�
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 �
± 3,0 �
± 2,0 �
�
3 �
Ziarna przechodzące �
przez sito o oczkach �
± 2,0 �
± 1,5 �
�
�
#0,075mm �
�
�
�
�
4 �
Asfalt �
�
± 0,5 �
± 0,3 �
�
 





�
�
Częstotliwość badań �
�
Lp. �
Wyszczególnienie badań �
Minimalna liczba badań na dziennej �
�
�
�
działce roboczej �
�
l �
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno- �
l próbka przy produkcji do 500 Mg �
�
�
asfaltowej pobranej w wytwórni �
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg �
�
2 �
Właściwości asfaltu �
dla każdej dostawy (cysterny) �
�
3 �
Właściwości wypełniacza �
l na 100 Mg �
�
4 �
Właściwości kruszywa �
przy każdej zmianie �
�
5 �
Temperatura składników mieszanki �
dozór ciągły �
�
�
mineralno-asfaltowej �
�
�
6 �
Temperatura mieszanki mineralno- �
każdy pojazd przy załadunku i w czasie �
�
�
asfaltowej �
wbudowywania �
�
7 �
Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej �
jw. �
�
8 �
Właściwości próbek mieszanki mineralno- �
jeden raz dziennie �
�
�
asfaltowej pobranej w wytwórni �
�
�
lp. l i lp.8 -badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] �
�
 





Lp. �
Badana cecha �
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów �
�
l �
Szerokość warstwy �
2 razy na odcinku drogi o długości l km �
�
2 �
Równość podłużna warstwy �
każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m �
�
3 �
Równość poprzeczna warstwy �
nie rzadziej niż co 5m �
�
4 �
Spadki poprzeczne warstwy �
10 razy na odcinku drogi o długości l km �
�
5 �
Rzędne wysokościowe warstwy �
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej �
�
�
�
oraz usytuowania osi według �
�
6 �
Ukształtowanie osi w planie �
dokumentacji budowy �
�
7 �
Grubość warstwy �
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 �
�
8 �
Złącza podłużne i poprzeczne �
cała długość złącza �
�
9 �
Krawędź, obramowanie warstwy �
cała długość �
�
10 �
Wygląd warstwy �
ocena ciągła �
�
11 �
Zagęszczenie warstwy �
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 �
�
12 �
Wolna przestrzeń w warstwie �
jw, �
�
 





Lp. �
Drogi i place �
Warstwa �
Warstwa �
Warstwa �
�
�
�
ścieralna �
wiążąca �
wzmacniaj ąca �
�
l �
Drogi klasy A, S i GP �
4 �
6 �
9 �
�
2 �
Drogi klasy G i Z �
6 �
9 �
12 �
�
3 �
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi �
9 �
12 �
15 �
�
 








