D-04.04.00 ¸ 04.04.03
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
52

D-04.04.00 ¸ 04.04.03
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
52


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.04.00 ¸ 04.04.03

PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

„Poszerzenie drogi powiatowej nr 1108G-  na odcinku: 

Pęplino-Duninowo”

Słupsk, marzec 2009 

Opracowanie wykonano na potrzeby przebudowy drogi powiatowej nr 1108G Pęplino-Duninowo

Prace polegały będą na wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 zgodnie z przedmiarem robót

SPIS SPECYFIKACJI

D-04.04.00 ¸ 04.04.03

PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

D-04.04.00    PODBUDOWA Z KRUSZYW.  WYMAGANIA OGÓLNE
3

D-04.04.01    PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

                       STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
19

D-04.04.02    PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

                       STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
25

D-04.04.03    PODBUDOWA Z ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO

                        STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
31

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST
- ogólna specyfikacja techniczna

SST
- szczegółowa specyfikacja techniczna

IBDiM
- Instytut Badawczy Dróg i Mostów

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGﾓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.00

PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.

WYMAGANIA OGﾓLNE

„Poszerzenie drogi powiatowej nr 1108G-  na odcinku: 

Pęplino-Duninowo”

Słupsk, marzec 2009

SPIS TREŚCI

D-04.04.00

PODBUDOWA  Z  KRUSZYW.  WYMAGANIA OGﾓLNE

1. WSTĘP
8

1.1. Przedmiot OST
8

1.2. Zakres stosowania OST
8

1.3. Zakres robót objętych OST
9

1.4. Określenia podstawowe
9

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
9

2. materiały
9

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
9

2.2. Rodzaje materiałów
9

2.3. Wymagania dla materiałów
10

3. sprzęt
12

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
12

3.2. Sprzęt do wykonania robót
12

4. transport
12

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
12

4.2. Transport materiałów
12

5. wykonanie robót
13

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
13

5.2. Przygotowanie podłoża
13

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
13

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
14

5.5. Odcinek próbny
14

5.6. Utrzymanie podbudowy 
14

6. kontrola jakości robót
15

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
15

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
15

6.3. Badania w czasie robót
15

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
16

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
18

7. OBMIAR ROBÓT
19

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
19

7.2. Jednostka obmiarowa
19

8. ODBIÓR ROBÓT
19

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
19

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
19

9.2. Cena jednostki obmiarowej
19

10. przepisy związane
20

10.1. Normy
20

10.2. Inne dokumenty
21

1. WSTĘP
28

1.1. Przedmiot OST
28

1.2. Zakres stosowania OST
28

1.3. Zakres robót objętych OST
28

1.4. Określenia podstawowe
28

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
29

2. materiały
29

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
29

2.2. Rodzaje materiałów
29

2.3. Wymagania dla materiałów
29

3. sprzęt
29

4. transport
29

5. wykonanie robót
30

5.2. Przygotowanie podłoża
30

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
30

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
30

5.5. Odcinek próbny
30

5.6. Utrzymanie podbudowy
30

6. kontrola jakości robót
30

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
30

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
30

6.3. Badania w czasie robót
30

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
31

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
31

7. obmiar robót
31

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
31

7.2. Jednostka obmiarowa
31

8. odbiór robót
31

9. podstawa płatności
31

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
31

9.2. Cena jednostki obmiarowej
31

10. przepisy związane
32

1. WSTĘP
38

1.1. Przedmiot OST
38

1.2. Zakres stosowania OST
38

1.3. Zakres robót objętych OST
38

1.4. Określenia podstawowe
38

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
38

2. materiały
38

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
38

2.2. Rodzaje materiałów
39

2.3. Wymagania dla materiałów
39

3. sprzęt
39

4. transport
39

5. wykonanie robót
39

5.2. Przygotowanie podłoża
39

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
39

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
39

5.5. Odcinek próbny
40

5.6. Utrzymanie podbudowy
40

6. kontrola jakości robót
40

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
40

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
40

6.3. Badania w czasie robót
40

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
40

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
40

7. obmiar robót
40

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
40

7.2. Jednostka obmiarowa
40

8. odbiór robót
41

9. podstawa płatności
41

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
41

9.2. Cena jednostki obmiarowej
41

10. przepisy związane
41

1. WSTĘP
47

1.1. Przedmiot OST
47

1.2. Zakres stosowania OST
47

1.3. Zakres robót objętych OST
48

1.4. Określenia podstawowe
48

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
48

2. materiały
48

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
48

2.2. Rodzaje materiałów
48

2.3. Wymagania dla materiałów
49

3. sprzęt
49

4. transport
49

5. wykonanie robót
49

5.2. Przygotowanie podłoża
49

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
49

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
49

5.5. Odcinek próbny
49

5.6. Utrzymanie podbudowy
50

6. kontrola jakości robót
50

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
50

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
50

6.3. Badania w czasie robót
50

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
50

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
50

7. obmiar robót
50

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
50

7.2. Jednostka obmiarowa
50

8. odbiór robót
51

9. podstawa płatności
51

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
51

9.2. Cena jednostki obmiarowej
51

10. przepisy związane
51

10.1. Normy
51


· 1. WSTĘP

· 1.1. Przedmiot OST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy              z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

· 1.2. Zakres stosowania OST


Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.


Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

· 1.3. Zakres robót objętych OST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  i obejmują OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.


Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].

· 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

· 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

· 2. materiały

· 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

· 2.2. Rodzaje materiałów


Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

· 2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

[image: image1.emf]
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy


     wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)


Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa


Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.



Wymagania


Lp.
Wyszczególnienie
Kruszywa naturalne
Kruszywa łamane
Żużel
Badania


właściwości
Podbudowa
według



zasad-nicza
pomoc-nicza
zasad-nicza
pomoc-nicza
zasad-nicza
pomoc-nicza


1
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
od 2 do 10
od 2         do 12
od 2 do 10
od 2         do 12
od 2 do 10
od 2         do 12
PN-B-06714

-15 [3]

2
Zawartość nadziarna,                 % (m/m), nie więcej niż
5
10
5
10
5
10
PN-B-06714

-15 [3]

3
Zawartość ziarn nieforemnych

%(m/m), nie więcej niż
35
45
35
40
-
-
PN-B-06714

-16 [4]

4
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż
1
1
1
1
1
1
PN-B-04481 [1]

5
Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %
od 30 do 70
od 30  do 70
od 30 do 70
od 30 do 70
-
-
BN-64/8931

-01 [26]

6
Ścieralność w bębnie Los Angeles

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż
35

30
45

40
35

30
50

35
40

30
50

35
PN-B-06714

-42 [12]

7
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
2,5
4
3
5
6
8
PN-B-06714

-18 [6]

8
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraża-

nia, %(m/m), nie więcej niż
5
10
5
10
5
10
PN-B-06714

-19 [7]

9
Rozpad krzemianowy i żela-

zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż
-
-
-
-
1
3
PN-B-06714

-37 [10]

PN-B-06714

-39 [11]

10
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż
1
1
1
1
2
4
PN-B-06714

-28 [9]

11
Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu IS ł 1,00

b) przy zagęszczeniu IS ł 1,03
80

120
60

-
80

120
60

-
80

120
60

-
PN-S-06102

[21]

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą


Na warstwę odsączającą stosuje się:

· żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],

· piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą


Na warstwę odcinającą stosuje się:

· piasek wg PN-B-11113 [16],

· miał wg PN-B-11112 [15],

· geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw


Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

· cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

· wapno wg PN-B-30020 [19],

· popioły lotne wg PN-S-96035 [23],

· żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].


Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera.


Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda


Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].

· 3. sprzęt

· 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

· 3.2. Sprzęt do wykonania robót


Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

· 4. transport

· 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

· 4.2. Transport materiałów


Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.


Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].


Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

· 5. wykonanie robót

· 5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

· 5.2. Przygotowanie podłoża


Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST                  D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.


Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:




   Ł  5

(1)

w którym:

D15 -
wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,

d85 -
wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,                      w milimetrach.


Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:




   Ł  1,2

(2)

w którym:

d50 -
wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,                     w milimetrach,

O90 -
umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.


Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.


Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.


Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

· 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa


Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

· 5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki


Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.


Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.


Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

· 5.5. Odcinek próbny


Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

· stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy,

· określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

· określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.


Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.


Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.


Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.


Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.


· 5.6. Utrzymanie podbudowy 


Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

· 6. kontrola jakości robót

· 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

· 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST.

· 6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw


   stabilizowanych mechanicznie



Częstotliwość badań

Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
Maksymalna powierzchnia podbudowy przy-padająca na jedno badanie (m2)

1
Uziarnienie mieszanki 



2
Wilgotność mieszanki 
2
600

3
Zagęszczenie warstwy
10 próbek
na 10000 m2

4
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki


Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki 


Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.


Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy


Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.


Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.


Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.





   Ł   2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa


Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.


Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

· 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów


 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa


    stabilizowanego mechanicznie

Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów

1
Szerokość podbudowy 
10 razy na 1 km

2
Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co        20 m łatą na każdym pasie ruchu

3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km

4
Spadki poprzeczne*)
10 razy na 1 km

5
Rzędne wysokościowe
co 100 m

6
Ukształtowanie osi w planie*)
co 100 m

7
Grubość podbudowy 
Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8
Nośność podbudowy:

- moduł odkształcenia

- ugięcie sprężyste


co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy 


Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.


Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy 


Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 


Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 


Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 


Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 


Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża


Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża


Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nośność podbudowy

· moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,

· ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy


Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym 
Wskaźnik zagęszczenia IS   nie

mniejszy niż 
Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm
Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa

niż,   %

40 kN
50 kN
od pierwszego obciążenia E1
od drugiego obciążenia E2

60

80

120
1,0

1,0

1,03
1,40

1,25

1,10
1,60

1,40

1,20
60

80

100
120

140

180

· 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 


Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.


Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 


Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 


Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.


Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

· 7. OBMIAR ROBÓT

· 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

· 7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

· 8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

· 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

· 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

· 9.2. Cena jednostki obmiarowej


Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

· 10. przepisy związane

· 10.1. Normy

  1.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

  2.
PN-B-06714-12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

  3.
PN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

  4.
PN-B-06714-16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

  5.
PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

  6.
PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

  7.
PN-B-06714-19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

  8.
PN-B-06714-26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

  9.
PN-B-06714-28
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

10.
PN-B-06714-37
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11.
PN-B-06714-39
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego

12.
PN-B-06714-42
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

13.
PN-B-06731
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

14.
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

15.
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

16.
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

18.
PN-B-23006
Kruszywo do betonu lekkiego

19.
PN-B-30020
Wapno

20.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

21.
PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22.
PN-S-96023
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

23.
PN-S-96035
Popioły lotne

24.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie

25.
BN-84/6774-02
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych

26.
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

27.
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

28.
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

29.
BN-70/8931-06
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym

30.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

· 10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGﾓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.01

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

Słupsk, marzec 2009

SPIS TREŚCI

D-04.04.01

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP
8

1.1. Przedmiot OST
8

1.2. Zakres stosowania OST
8

1.3. Zakres robót objętych OST
9

1.4. Określenia podstawowe
9

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
9

2. materiały
9

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
9

2.2. Rodzaje materiałów
9

2.3. Wymagania dla materiałów
10

3. sprzęt
12

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
12

3.2. Sprzęt do wykonania robót
12

4. transport
12

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
12

4.2. Transport materiałów
12

5. wykonanie robót
13

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
13

5.2. Przygotowanie podłoża
13

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
13

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
14

5.5. Odcinek próbny
14

5.6. Utrzymanie podbudowy 
14

6. kontrola jakości robót
15

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
15

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
15

6.3. Badania w czasie robót
15

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
16

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
18

7. OBMIAR ROBÓT
19

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
19

7.2. Jednostka obmiarowa
19

8. ODBIÓR ROBÓT
19

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
19

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
19

9.2. Cena jednostki obmiarowej
19

10. przepisy związane
20

10.1. Normy
20

10.2. Inne dokumenty
21

1. WSTĘP
28

1.1. Przedmiot OST
28

1.2. Zakres stosowania OST
28

1.3. Zakres robót objętych OST
28

1.4. Określenia podstawowe
28

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
29

2. materiały
29

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
29

2.2. Rodzaje materiałów
29

2.3. Wymagania dla materiałów
29

3. sprzęt
29

4. transport
29

5. wykonanie robót
30

5.2. Przygotowanie podłoża
30

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
30

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
30

5.5. Odcinek próbny
30

5.6. Utrzymanie podbudowy
30

6. kontrola jakości robót
30

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
30

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
30

6.3. Badania w czasie robót
30

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
31

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
31

7. obmiar robót
31

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
31

7.2. Jednostka obmiarowa
31

8. odbiór robót
31

9. podstawa płatności
31

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
31

9.2. Cena jednostki obmiarowej
31

10. przepisy związane
32

1. WSTĘP
38

1.1. Przedmiot OST
38

1.2. Zakres stosowania OST
38

1.3. Zakres robót objętych OST
38

1.4. Określenia podstawowe
38

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
38

2. materiały
38

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
38

2.2. Rodzaje materiałów
39

2.3. Wymagania dla materiałów
39

3. sprzęt
39

4. transport
39

5. wykonanie robót
39

5.2. Przygotowanie podłoża
39

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
39

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
39

5.5. Odcinek próbny
40

5.6. Utrzymanie podbudowy
40

6. kontrola jakości robót
40

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
40

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
40

6.3. Badania w czasie robót
40

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
40

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
40

7. obmiar robót
40

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
40

7.2. Jednostka obmiarowa
40

8. odbiór robót
41

9. podstawa płatności
41

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
41

9.2. Cena jednostki obmiarowej
41

10. przepisy związane
41

1. WSTĘP
47

1.1. Przedmiot OST
47

1.2. Zakres stosowania OST
47

1.3. Zakres robót objętych OST
48

1.4. Określenia podstawowe
48

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
48

2. materiały
48

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
48

2.2. Rodzaje materiałów
48

2.3. Wymagania dla materiałów
49

3. sprzęt
49

4. transport
49

5. wykonanie robót
49

5.2. Przygotowanie podłoża
49

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
49

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
49

5.5. Odcinek próbny
49

5.6. Utrzymanie podbudowy
50

6. kontrola jakości robót
50

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
50

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
50

6.3. Badania w czasie robót
50

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
50

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
50

7. obmiar robót
50

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
50

7.2. Jednostka obmiarowa
50

8. odbiór robót
51

9. podstawa płatności
51

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
51

9.2. Cena jednostki obmiarowej
51

10. przepisy związane
51

10.1. Normy
51


· 1. WSTĘP

· 1.1. Przedmiot OST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy               z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

· 1.2. Zakres stosowania OST


Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.


Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

· 1.3. Zakres robót objętych OST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.


Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

· 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

· 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

· 2. materiały

· 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

· 2.2. Rodzaje materiałów


Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji.


Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.


Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

· 2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa


Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST            D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa


Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

· 3. sprzęt


Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

· 4. transport


Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

· 5. wykonanie robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

· 5.2. Przygotowanie podłoża


Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

· 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa


Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.


Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

· 5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa


Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST                   D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

· 5.5. Odcinek próbny


O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

· 5.6. Utrzymanie podbudowy


Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

· 6. kontrola jakości robót

· 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

· 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”              pkt 6.2.

· 6.3. Badania w czasie robót


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

· 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy


Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

· 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy


Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

· 7. obmiar robót

· 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

· 7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

· 8. odbiór robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

· 9. podstawa płatności

· 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

· 9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

· przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

· dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

· rozłożenie mieszanki,

· zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

· utrzymanie podbudowy w czasie robót.

· 10. przepisy związane


Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGﾓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.02

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

Słupsk, marzec 2009

SPIS TREŚCI

D-04.04.02

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP
8

1.1. Przedmiot OST
8

1.2. Zakres stosowania OST
8

1.3. Zakres robót objętych OST
9

1.4. Określenia podstawowe
9

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
9

2. materiały
9

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
9

2.2. Rodzaje materiałów
9

2.3. Wymagania dla materiałów
10

3. sprzęt
12

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
12

3.2. Sprzęt do wykonania robót
12

4. transport
12

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
12

4.2. Transport materiałów
12

5. wykonanie robót
13

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
13

5.2. Przygotowanie podłoża
13

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
13

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
14

5.5. Odcinek próbny
14

5.6. Utrzymanie podbudowy 
14

6. kontrola jakości robót
15

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
15

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
15

6.3. Badania w czasie robót
15

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
16

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
18

7. OBMIAR ROBÓT
19

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
19

7.2. Jednostka obmiarowa
19

8. ODBIÓR ROBÓT
19

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
19

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
19

9.2. Cena jednostki obmiarowej
19

10. przepisy związane
20

10.1. Normy
20

10.2. Inne dokumenty
21

1. WSTĘP
28

1.1. Przedmiot OST
28

1.2. Zakres stosowania OST
28

1.3. Zakres robót objętych OST
28

1.4. Określenia podstawowe
28

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
29

2. materiały
29

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
29

2.2. Rodzaje materiałów
29

2.3. Wymagania dla materiałów
29

3. sprzęt
29

4. transport
29

5. wykonanie robót
30

5.2. Przygotowanie podłoża
30

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
30

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
30

5.5. Odcinek próbny
30

5.6. Utrzymanie podbudowy
30

6. kontrola jakości robót
30

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
30

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
30

6.3. Badania w czasie robót
30

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
31

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
31

7. obmiar robót
31

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
31

7.2. Jednostka obmiarowa
31

8. odbiór robót
31

9. podstawa płatności
31

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
31

9.2. Cena jednostki obmiarowej
31

10. przepisy związane
32

1. WSTĘP
38

1.1. Przedmiot OST
38

1.2. Zakres stosowania OST
38

1.3. Zakres robót objętych OST
38

1.4. Określenia podstawowe
38

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
38

2. materiały
38

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
38

2.2. Rodzaje materiałów
39

2.3. Wymagania dla materiałów
39

3. sprzęt
39

4. transport
39

5. wykonanie robót
39

5.2. Przygotowanie podłoża
39

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
39

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
39

5.5. Odcinek próbny
40

5.6. Utrzymanie podbudowy
40

6. kontrola jakości robót
40

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
40

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
40

6.3. Badania w czasie robót
40

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
40

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
40

7. obmiar robót
40

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
40

7.2. Jednostka obmiarowa
40

8. odbiór robót
41

9. podstawa płatności
41

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
41

9.2. Cena jednostki obmiarowej
41

10. przepisy związane
41

1. WSTĘP
47

1.1. Przedmiot OST
47

1.2. Zakres stosowania OST
47

1.3. Zakres robót objętych OST
48

1.4. Określenia podstawowe
48

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
48

2. materiały
48

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
48

2.2. Rodzaje materiałów
48

2.3. Wymagania dla materiałów
49

3. sprzęt
49

4. transport
49

5. wykonanie robót
49

5.2. Przygotowanie podłoża
49

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
49

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
49

5.5. Odcinek próbny
49

5.6. Utrzymanie podbudowy
50

6. kontrola jakości robót
50

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
50

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
50

6.3. Badania w czasie robót
50

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
50

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
50

7. obmiar robót
50

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
50

7.2. Jednostka obmiarowa
50

8. odbiór robót
51

9. podstawa płatności
51

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
51

9.2. Cena jednostki obmiarowej
51

10. przepisy związane
51

10.1. Normy
51


· 1. WSTĘP

· 1.1. Przedmiot OST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy              z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

· 1.2. Zakres stosowania OST


Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.


Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

· 1.3. Zakres robót objętych OST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.


Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

· 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

· 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

· 2. materiały

· 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

· 2.2. Rodzaje materiałów


Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  


Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

· 2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa


Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST            D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa


Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

· 3. sprzęt


Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

· 4. transport


Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

· 5. wykonanie robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

· 5.2. Przygotowanie podłoża


Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

· 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa


Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.


Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

· 5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa


Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST                   D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

· 5.5. Odcinek próbny


O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

· 5.6. Utrzymanie podbudowy


Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

· 6. kontrola jakości robót

· 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

· 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”              pkt 6.2.

· 6.3. Badania w czasie robót


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

· 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy


Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

· 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy


Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

· 7. obmiar robót

· 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

· 7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

· 8. odbiór robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

· 9. podstawa płatności

· 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

· 9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

· przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

· dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

· rozłożenie mieszanki,

· zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

· utrzymanie podbudowy w czasie robót.

· 10. przepisy związane


Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGﾓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.03

PODBUDOWA  Z  ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

Słupsk, marzec 2009

SPIS TREŚCI

D-04.04.03

PODBUDOWA  Z  ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP
8

1.1. Przedmiot OST
8

1.2. Zakres stosowania OST
8

1.3. Zakres robót objętych OST
9

1.4. Określenia podstawowe
9

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
9

2. materiały
9

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
9

2.2. Rodzaje materiałów
9

2.3. Wymagania dla materiałów
10

3. sprzęt
12

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
12

3.2. Sprzęt do wykonania robót
12

4. transport
12

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
12

4.2. Transport materiałów
12

5. wykonanie robót
13

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
13

5.2. Przygotowanie podłoża
13

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
13

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
14

5.5. Odcinek próbny
14

5.6. Utrzymanie podbudowy 
14

6. kontrola jakości robót
15

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
15

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
15

6.3. Badania w czasie robót
15

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
16

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
18

7. OBMIAR ROBÓT
19

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
19

7.2. Jednostka obmiarowa
19

8. ODBIÓR ROBÓT
19

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
19

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
19

9.2. Cena jednostki obmiarowej
19

10. przepisy związane
20

10.1. Normy
20

10.2. Inne dokumenty
21

1. WSTĘP
28

1.1. Przedmiot OST
28

1.2. Zakres stosowania OST
28

1.3. Zakres robót objętych OST
28

1.4. Określenia podstawowe
28

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
29

2. materiały
29

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
29

2.2. Rodzaje materiałów
29

2.3. Wymagania dla materiałów
29

3. sprzęt
29

4. transport
29

5. wykonanie robót
30

5.2. Przygotowanie podłoża
30

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
30

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
30

5.5. Odcinek próbny
30

5.6. Utrzymanie podbudowy
30

6. kontrola jakości robót
30

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
30

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
30

6.3. Badania w czasie robót
30

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
31

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
31

7. obmiar robót
31

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
31

7.2. Jednostka obmiarowa
31

8. odbiór robót
31

9. podstawa płatności
31

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
31

9.2. Cena jednostki obmiarowej
31

10. przepisy związane
32

1. WSTĘP
38

1.1. Przedmiot OST
38

1.2. Zakres stosowania OST
38

1.3. Zakres robót objętych OST
38

1.4. Określenia podstawowe
38

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
38

2. materiały
38

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
38

2.2. Rodzaje materiałów
39

2.3. Wymagania dla materiałów
39

3. sprzęt
39

4. transport
39

5. wykonanie robót
39

5.2. Przygotowanie podłoża
39

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
39

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
39

5.5. Odcinek próbny
40

5.6. Utrzymanie podbudowy
40

6. kontrola jakości robót
40

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
40

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
40

6.3. Badania w czasie robót
40

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
40

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
40

7. obmiar robót
40

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
40

7.2. Jednostka obmiarowa
40

8. odbiór robót
41

9. podstawa płatności
41

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
41

9.2. Cena jednostki obmiarowej
41

10. przepisy związane
41

1. WSTĘP
47

1.1. Przedmiot OST
47

1.2. Zakres stosowania OST
47

1.3. Zakres robót objętych OST
48

1.4. Określenia podstawowe
48

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
48

2. materiały
48

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
48

2.2. Rodzaje materiałów
48

2.3. Wymagania dla materiałów
49

3. sprzęt
49

4. transport
49

5. wykonanie robót
49

5.2. Przygotowanie podłoża
49

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
49

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
49

5.5. Odcinek próbny
49

5.6. Utrzymanie podbudowy
50

6. kontrola jakości robót
50

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
50

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
50

6.3. Badania w czasie robót
50

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
50

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
50

7. obmiar robót
50

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
50

7.2. Jednostka obmiarowa
50

8. odbiór robót
51

9. podstawa płatności
51

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
51

9.2. Cena jednostki obmiarowej
51

10. przepisy związane
51

10.1. Normy
51


· 1. WSTĘP

· 1.1. Przedmiot OST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy               z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

· 1.2. Zakres stosowania OST


Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.


Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

· 1.3. Zakres robót objętych OST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.


Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

· 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Żużel wielkopiecowy - kruszywo otrzymane przez rozdrobnienie wolno ostudzonego żużla wielkopiecowego.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

· 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5.

· 2. materiały

· 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

· 2.2. Rodzaje materiałów


Materiałem do wykonania podbudowy z żużla wielkopiecowego kawałkowego  stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka kruszywa sortowanego i/lub kruszywa niesortowanego, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno pochodzić z przeróbki wolno ostudzonego żużla hutniczego. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek spieków metalicznych. Kruszywo nie może zawierać składników zagrażających środowisku lub zdrowiu.


Do wykonania podbudowy zasadniczej z żużla wielkopiecowego można użyć dodatkowo kruszywa łamanego w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia.


Do wykonania podbudowy pomocniczej z żużla wielkopiecowego można użyć dodatkowo kruszywa naturalnego (piasku, pospółki i żwiru) w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia.

· 2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa


Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST            D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa


Kruszywo do podbudów z żużla wielkopiecowego kawałkowego powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”         pkt 2.3.2.

· 3. sprzęt


Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

· 4. transport


Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.

· 5. wykonanie robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

· 5.2. Przygotowanie podłoża


Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

· 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa


Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

· 5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa


Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST                   D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

· 5.5. Odcinek próbny


O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

· 5.6. Utrzymanie podbudowy


Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

· 6. kontrola jakości robót

· 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

· 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 


Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST.

· 6.3. Badania w czasie robót


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.


Właściwości żużla wielkopiecowego należy badać dla każdej partii żużla wielkopiecowego według tablicy 1 pkt 2.3.2.

· 6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy


Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.

· 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy


Zasady postępowania z wadliwymi  odcinkami podbudowy podano w OST                 D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

· 7. obmiar robót

· 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7.

· 7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z żużla wielkopiecowego  stabilizowanego mechanicznie.

· 8. odbiór robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

· 9. podstawa płatności

· 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

· 9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

· przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,

· dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

· rozłożenie mieszanki,

· zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

· utrzymanie podbudowy w czasie robót.

· 10. przepisy związane

· 10.1. Normy

1.   PN-B-23004        Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielko-



       piecowego kawałkowego.


Pozostałe normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10.

